ООО «СК Комфорт+»

Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское ш. 16А

Сайт: [http://www.sk-komfort.ntag.ru](http://www.sk-komfort.ntag.ru/)  <http://ekb.pulscen.ru/firms/98187663>

E-mail: komfort.2012@mail.ru

Телефон: (343)3782536, 89012012536

Прейскурант цен

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | марка | Отпускная цена, руб.коп.( без НДС) | | | Цена с поддоном (181руб.) | |
| 1  Тыс.усл.ед. | 1поддон | 1штука | |  |
| Кирпич утолщенный рядовой пустотелый КУРПУу1,4НФ  ГОСТ 530-2007  Морозостойкость 25-35циклов,  Водопоглащение 12-14%  Пустотность 30-32%  Вес 3,5 кг.  Размер кирпича 250х120х88мм на одном поддоне-303 штуки  Вес поддона-1100 кг |  |  |  |  | |  |
| Марка 125 | 5400-00 | 2214-00 | 7-29 | | 2395-00 |
| Марка150 | 5500-00 | 2255-00 | 7-43 | | 2436-00 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| Кирпич полнотелый КОРПО1,0НФ  ГОСТ 530- 2007  Морозостойкость 25циклов,  Водопоглащение 12-14%  Пустотность 30-32%  Вес 3,5 кг.  Размер кирпича 250х120х65мм на одном поддоне-390 штуки  Вес поддона-1400 кг | Марка 150 | 8500-00 | 3315-00 | 8-50 | | 3496-00 |