ООО «АНВИ ПАРК»

г.Челябинск

ИНН 7451298150 КПП 745101001

Фактический адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Яблочкина, д.21, кв.43

Тел/факс: (351) 262-90-40, 262-90-50

+7 904 803 805 0,+7 351 900 68 83

www.anvipark.ru, vazon@anvipark.ru

Производим на собственном оборудовании железобетонные изделия по новой технологии методом вибролитья с использованием металлической фибры в соответствии с собственными новейшими техническими разработками. Для производства изделий использованы высококачественные материалы, специальные химические добавки для прочности, что в разы повышает их износостойкость и долговечность

Характеристики материала:

Морозостойкость - F300

Класс бетона - B40 (M550)

Водопоглощение не более 6%

Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе, не ниже BtB=4.0

Цемент М500

| Лотки водосточные серия 3.503.1-66 (Вибролитые) |
| --- |
| Наименование | Рисунок | Размеры | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС |
| Б-6 (СФБ) |  | 540х520х250/200 | 0,054 | 0,022 | 600 |
| Б-7 (СФБ) |  | 1500х888х450/340 | 0,3 | 0,125 | 2100 |
| Б-9 (СФБ) |  | 800х510х250 | 0,21 | 0,09 | 1300 |
| Б1-20-50 |  | 1000х500х250/200 | 0,22 | 0,09 | 1100 |
| Б1-18-50 |  | 1000х500х180/230 | 0,22 | 0,09 | 1100 |
| Б1-20-75 |  | 1000х750х250/200 | 0,32 | 0,12 | 1300 |
| Б1-22-75 |  | 1000х750х270/220 | 0,38 | 0,15 | 1500 |
| Б 2-20-25 |  | 500х200х250 | 0,06 | 0,024 | 550 |
| Б 2-22-40 |  | 500х220х375 | 0,09 | 0,036 | 700 |
| Б 2-18-25 |  | 500х180х250 | 0,05 | 0,02 | 530 |
| Плиты (элементы) укрепления откосов дорог серия 3.503.9-78, серия 3.501.1-156, серия 3.503.1-66 (Вибролитые) |
| Наименование | Рисунок | Размеры | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС |
| П-1 плита укр. |  | 1050х690х80 | 0,14 | 0,057 | 710 |
| П-2 плита укр. |  | 850х490х80 | 0,08 | 0,032 | 592 |
| П-1к плита укр. |  | 490х490х100 | 0,053 | 0,022 | 480 |
| Б-8 плита укр. |  | 500х500х80 | 0,05 | 0,018 | 480 |

| Прямые рядовые БР (Вибролитые) |
| --- |
| Наименование | Рисунок | Размеры | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС |
| БР 100-20-8 |  | 1000х80х200 | 40 |  | 300 |
| БР 100-30-15 |  | 1000х150х300 | 100 |  | 512 |
| ГОСТ 17608-91 (Вибролитые) |
| Наименование | Рисунок | Размеры | Масса, т | Объем, м3 | Цена за 1 ед. с НДС |
| Плита 6К5 Плита 6К7 Плита 6К10 |  | 500х500х50 500х500х70 500х500х100 | 32 40 60 |  | 150 160 210 |

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!!!!

(351)2629040, +7 904 803 805 0

www.anvipark.ru, vazon@anvipark.ru