ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель ИП Бородин Роман Владимирович, адрес:

Переулок Производственный 12. Тел.: 8(4212)20-61-17

Плита тротуарная бетонная Паутинка

(0,3 м. х 0,3 м. х 0,03 м.)

Артикул: 3К.3 – ПНК

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 17608-91

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

Плиты тротуарные бетонные применяются в благоустройстве территорий, для мощения пешеходных переходов и площадей.

Технические характеристики                                          Таблица 1

| Наименование показателя | 3К.3-ПНК |
| --- | --- |
| Длина, мм | 300 ± 3 |
| Ширина, мм | 300 ± 3 |
| Высота, мм | 30 ± 1 |
| Вес, кг | 4,86 ± 0,25 |
| Плотность, кг/м3 | 1800 |
| Температурный режим, ° С | -50 ~ +50 |
| Долговечность при НУ, лет | более 20 |
| Морозоустойчивость, циклов | более 250 |
| Водопоглощение по объему, % | менее 5 |
| Прочность на сжатие, МПа | более 10 |

Главный технолог:___________________Бородин Р.В.

Начальник ОТК:_________________Коммисаров В.П.