ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ГИФОБ-КОНЦЕНТРАТ

«ГИФОБ-КОНЦЕНТРАТ» - кремнийорганическое защитное средство на водной основе. Предназначено для защиты строительных материалов, конструкций, зданий и архитектурных объектов от водонасыщения.

Внешний вид - бесцветная или слабоокрашенная жидкость без видимых включений и запаха.

• Реакция среды (рН водной вытяжки) 12 – 13

• Водопоглощение,% по массе не более 2.5

• Плотность, г/смі, не менее 1.020

• Сухой остаток %, не более, 2.5

«Гифоб» не содержит в своём составе органических растворителей и не выделяет вредных испарений. Не токсичен. Пожаробезопасен.

Способы обработки

Обработка защитным средством «Гифоб» может производиться механизированным методом – распылителем, вручную – кистью, способом глубокой пропитки – в ёмкостях до полного насыщения.

Водоотталкивающий эффект зависит от точности соблюдения технологии нанесения защитного покрытия и степени подготовки поверхностей.

Виды обрабатываемых материалов и расход защитного средства «ГиФоб»

Расход защитного средства «Гифоб» зависит от структуры материала, природы (пористости, плотности и т.д.) и способа обработки.

При поверхностной обработки 1 (одним литром рабочего раствора) защитного средства можно обработать:

• Газобетон, известняк, штукатурка – от 1 до 2 м

• Кирпич, бетон – от 2 до 4 м

• Гипрок, пазогребневые плиты – от 2 до 3 м

Расход защитного средства для остальных видов материала, определяется опытным путём, до прекращения впитывания жидкости.

Преимущества защитного средства «ГиФоб»

• Придаёт обрабатываемой поверхности строительного материала водоотталкивающие свойства.

• Не изменяет паро – и воздухопроницаемости материала.

• Защитное покрытие предотвращает карбонизацию бетонов, которое происходит в результате воздействия углекислого газа и паров воды в конструкциях, что ослабляет защитные свойства бетонов по отношению к арматуре (предохраняет железобетонные конструкции от проникновения агрессивного конденсата через защитные слои бетона к арматуре)

• Позволяет сохранить исходные теплофизические свойства строительных материалов в сырое время года.

• В виду отсутствия в «Гифобе» органических растворителей он может быть использован при работе внутри помещений, предотвращает высолы и протечки.

• Защитное средство «Гифоб» и обработка им дешевле, чем другие и зарубежные составы и методы защиты строительных материалов от воды.

• Не требует сложной технологии нанесения.

• Изготовлен из отечественного сырья.

Инструкция по изготовлению рабочего раствора защитного средства «ГиФоб»

1. Концентрат представляет собой прозрачную жидкость, возможен слабо-жёлтый цвет и лёгкий осадок на дне ёмкости.

2. Перед употреблением концентрат следует тщательно перемешать, если есть осадок на дне транспортной ёмкости.

3. Разбавить концентрат водопроводной водой в соотношении 1:4 (в одну часть концентрата добавить четыре части воды). Разбавление следует сопровождать перемешиванием с целью растворения в рабочем растворе осадка. Если осадок растворился не полностью, необходимо профильтровать рабочий раствор через грубую ткань. Из одного литра концентрата изготавливается 5 литров рабочего раствора, для обработки фасадов, разбавлять в соотношении 1:5 (в одну часть концентрата добавить пять частей воды). После обработки фасадов, на кирпиче может появиться лёгкая седина, которая удаляется механическим путём, щёткой с грубым ворсом, тряпкой или смывается атмосферными осадками.

Инструкция

по подготовке поверхности конструкции к обработке защитным средством и проведению работ

1. Подготовка поверхностей к защите состоит в тщательной очистке их от пыли, грязи, заделке дефектных мест и трещин. Работы по обработке защитным средством следует проводить не раньше, чем через неделю после завершения отделочных работ (заделка швов, шпаклёвка и окраска известковыми, клеевыми и цементными красками).

2. Защиту поверхности наружных стен следует проводить в сухое время года при температуре не ниже +5°С, желательно, что б поверхность при этом не подвергалась воздействию воды, а внутренних помещений – после их просушки.

3. Поверхность перед нанесением защитного раствора необходимо тщательно зачистить от масляных и жировых загрязнений металлическими щётками и обдуть сжатым воздухом (смести щёткой с грубым ворсом).

4. Раствор защитного средства «Гифоб» перед применением тщательно перемешать.

5. На поверхности строительных материалов раствор следует наносить краскораспылителем, а на небольшие поверхности – кистью или валиком.

6. Для равномерной и глубокой пропитки поверхностей необходимо:

1. сохранять перпендикулярное направление факела к поверхности;

2. передвигать краскораспылитель (кисть, валик) с постоянной скоростью;

3. соблюдать рекомендованный расход защитного средства в зависимости от типа поверхности;

4. сохранять выбранное расстояние между факелом и поверхностью, которое устанавливается на практике и зависит от диаметра факела краскораспылителя.

7. Защитное средство «Гифоб» должно наносится до полного насыщения материала, т.е. появления блеска во влажном состоянии, если впитывание раствора поверхностью затруднено, то наносится второй или третий слой через 10 – 15 минут после первичной обработки.

8. Для полного формирования защитного слоя требуется в сухое время года не менее 20 - 24 часов.

9. Защитный эффект на поверхности материала проверяется путём опрыскивания водой, вода не должна впитываться.

10. После обработки, на фасаде может появиться некоторая «седина», это невпитавшиеся остатки защитного средства, свидетельствующие о полном насыщении материала, остатки удаляются механическим путём (щётка с грубым ворсом, тряпка или смываются атмосферными осадками)

Некоторые примеры работ с защитным средством « ГиФоб»

- Обработка фасадов кирпичных, бетонных, пено – и газобетонных, цементосодержащих и деревянных зданий, столбов, заборов, цоколей, балконов, козырьков, парапетов, отливов и откосов в этом случае обработка защитным средством предотвращает отслаивание штукатурки, красок, появление высолов на поверхности, а также грибковых поражений.

- Шиферные, черепичные крыши, натуральный и искусственный камень предотвращает частичное и полное разрушение материала.

- Внутренние перегородки из гипрока, дерева, кирпича, цемента, которые впитывают влагу, на них также предотвращается появление грибков, пятен, отслаивание обоев, штукатурки, краски.

- Стены, потолки, полы и бассейны в квартирах, гаражах, подвалах, загородных домах, коттеджах устраняются протечки во внутренние и подвальные помещения, появления грибков в жилых комнатах и сырости в подвалах.

- В помещениях, в которых содержится домашний скот или птица, возможно изготовление бетонных стяжек для пола, это облегчает уборку и просушку помещений.

- Туалеты, ванные комнаты, – для этого лучше изготовление бетонных стяжек на полу 2-3 см. и обработка потолков, в этих случаях исключаются протечки от соседей сверху и затопление нижних этажей.

- Обработка стен и потолков на кухне, предотвратит появление грибков и плесени на потолке и стенах возле плиты и раковины.

- Деревянные изделия, оконные рамы, дверные коробки, предотвращается рассыхание и растрескивание от перепадов влажности и температуры.

- Методом шурфирования достигается отсечка грунтовых вод и ликвидация капиллярного подсоса.

- Возможны замесы строительных растворов на рабочем растворе защитного средства, изготовление штукатурных растворов, добавление в краски, всё это исключает проникновение атмосферной влаги под обработанные поверхности.