ООО «СК Комфорт+»

Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Мира-24, офис-33

Сайт: [http://www.sk-komfort.ntag.ru](http://www.sk-komfort.ntag.ru/) ;[http://ekb.pulscen.ru/firms/98187663](http://ekb.pulscen.ru/firms/98187663" \t "_blank)

E-mail: komfort.2012@mail.ru

Телефон: (343)3782536, 89012012536

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Цена за 1кг с НДС и тарой** | | |
| *Наименование* | |
|  | |
| *"СПАС-2"*  *II группа огнезащитной эффективности. Огнебиозащитный препарат. Расход 200гр/м2.* | | *78,00р.* | | |
| *"СПАС-1"*  *II группа огнезащитной эффективности. Огнебиозащитный препарат. Расход 200гр/м2 .* | | *67,00р.* | | |
| *"СПАС" М I группа огнезащитной эффективности. Огнебиозащитный препарат. Расход 400 гр/м2 .* | | *67,00р.* | | |
| *Краска «Астра - М» огнезащитная терморасширяющаяся для металлических конструкций.*  *Предел огнестойкости R 30, 45, 60, 90. Колеруется.* | | *договорная* | | |
|
| *Краска «Специальная» в/э. ВАК-С.*  *Для путей эвакуации.*  *Акрилатная, атмосферостойкая,* | | *95,00р.* | | |
| *водостойкая, износостойкая. Расход 130 гр/м2. Колеруется.* | |
| *Лак - антисептик "АстраТекс-Лак". ВАК-48-Д-150, акрилатный, от всех биопоражений. Расход 100гр/м2. Выпускается бесцветным и различных оттенков под натуральное дерево.* | | *88,00р.* | | |
|
|
| *Пропитка - антисептик "АстраТекс". ВАК-48-Д-201 акрилатная, от всех биопоражений. Расход 100-150 гр/м2. Выпускается бесцветной и различных оттенков под натуральное дерево.* | | *73,00р.* | | |
| *Грунт «Пропиточный».*  *ВАК-02П, для грунтования пористых поверхностей.*  *Расход 100гр/м2.* | | *29,00р.* | | |
|
| *«Грунт-фасад».*  *ВАК-01Ф, для грунтования фасадов Расход100гр/м2.* | | *30,00р.* | | |
|
|
| *Грунт «Укрепляющий».*  *ВАК-02У, для грунтования фасадов.*  *Расход 100гр/м2.* | | *31,00р.* | | |
|
|
| *Краска ВАК - ПМ2.*  *Латексная, для потолков. Укрывистость 180 гр/м2.* | | *25,00р.* | | |
|
|
| *Краска «Белинка» в/э. ВАК-5* | | *30,00р.* | | |
| *Латексная, белая.* | |
| *Укрывистость 170 гр/м2. Колеруется.* | |
| *Краска «Интерьерная» в/э. ВАК-10*  *Латексная, белая. Укрывистость 160 гр/м2. Колеруется.* | | *38,00р.* | | |
|  | |  | | |
| *Лак - декоративный ВАК-48-Д-160, акрилатный.*  *Расход 100гр/м2. Выпускается различных оттенков под натуральное дерево.* | | *70,00р.* | | |
|
|
| *Краска «Экстра» в/э. ВАК-15.* | | *48,00р.* | | |
| *Акрилатная. Водостойкая.* | |
| *Укрывистость 140 гр/м2 . Колеруется.* | |
| *Краска «Люкс» в/э. ВАК-20.*  *Акрилатная, атмосферостойкая,* | | *60,00р.* | | |
| *водостойкая, износостойкая.* | |
| *Укрывистость 130 гр/м2 . Колеруется.* | |
| *Краска «Фасадная» в/э. ВАК-25.* | | *65,00р.* | | |
| *Акрилатная, атмосферостойкая, белая.* | |
| *Укрывистость 130 гр/м2. Колеруется.* | |
| *Краска "Дачник" в/э. ВАК-20-Д.* | | *65,00р.* | | |
| *по дереву с антисептиком. Колеруется.* | |
| *Отбеливающий состав.*  *Для обесцвечивания и уничтожения плесневелых грибов, синевы, водорослей* | | *60,00 р.* | | |
|  |  | |  |  | |
| *ВНИМАНИЕ НОВИНКА!*  *Новый продукт на Российском рынке РОСИМА-103*  *- состав для консервации древесины.*  *Расход 1 кг на 150 л воды. Цена за 1 кг 1490 рублей.* | | | | | | |
| *Вся продукция сертифицирована.  Вся продукция не токсична, без запаха, экологически чистая, пожаро-взрывобезопасна.*  *Изготовлена на основе акрилатных или бутадиен-стирольных латексов ведущих фирм*  *– BASF , DOW , ROOM&HAAS и импортной двуокиси титана.  Рекомендуется для отделки общественных зданий и учреждений (больницы, учебные*  *заведения).   Колерование красок обеспечивается использованием колеровочных паст фирм BASF,*  *DUFA , Tikkurila, Alligator, а также российских фирм производителей. Колерование красок*  *производится от 1кг, стоимость 1кг краски изготовленной с применением колера,*  *увеличивается на 3руб. и выше.   Продаем: Латекс, лакокрасочную продукцию других предприятий.* | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|