|  | Научно - производственное предприятие «СВОЙ ДОМ» к. 32, д. 2 , ул. Новинская, г. Екатеринбург. РФ т. +7 343 345 69 11, 361 22 71 моб. +7 922 181 22 71, www.svoy-dom.com E-mail: stroyresurs11@ya.ru ИНН / КПП 6662107162 / 666201001 ОКОНХ 71110, ОКПО 50746153 р/с 40702810600000004017 в ОАО «СКБ-Банк» г.Екатеринбург к/с 30101810800000000756, БИК 046577756 |
| --- | --- |

Инновационная технология и разработка сверхлегкого водостойкого газобетона

Предлагаем Вам для рассмотрения новый высокоэффективный строительный материал:

Сверхлегкий Газобетон водостойкий неавтоклавный монолитный

- удельный вес = 150-250 кг.м3,

- прочность = 5-25кг.см2.,

- морозостойкость до 200 циклов,

- коэф. теплопроводности ниже 0,1,

- главное - это пожаробезопасность.

Эти характеристики во много раз превосходят параметры подобных материалов, таких как ППЖ, полистирол, минвата и др. Стоимость данного газобетона соизмерима со стоимостью подобных материалов, но имеет значительные преимущества в долговечности, прочности, экологической чистоты, так как применен органический порообразователь.

Так как для производства данного газобетона используется технология Растущего Газобетона на основе органического порообразователя, который имеет морозостойкость более 200 циклов, практически морозостойкость будет та же. Газобетон предназначен прежде всего для замены мягких, химических, пожароопасных утеплителей с небольшим сроком службу, таких как пенополистирол, минвата и т.д. Срок службы сверхлегкого Газобетона по расчетам должен иметь срок равному тяжелому бетону.

Тепло-панели из сверхлегкого газобетона можно набирать в любой размер с эффектом фасадных систем, стандарт 1*2м, размеры могут меняться, при условии удобства монтажа.

Утепление возможно проводить как снаружи, так и ремонтные работы внутри здания.

В дальнейшем разработка и изготовление «Технологических Линий по производству

тепло-панелей» различных мощностей для реализации технологического оборудования в России и зарубежом.

При каркасном домостроении эффективен как монолитный заполнитель в съемной или несъемной опалубке, утепления полов и кровли. Монолитный сверхлегкий газобетон не имеет аналогов и существенно сокращает себестоимость строительства.

Данный газобетон требует проведения испытаний и точной отработки составов для получения стабильных результатов. Для получения результатов необходимо проводить НИР и создание испытательных образцов. Все для этого имеется.

Для получения промышленного образца и запуска в крупномасштабное производство все характеристики необходимо подтверждать испытаниями, на что требуются небольшие инвестиции. Такого долговечного, прочного, пожаробезопасного и экологически чистого стенового и утепляющего материала ещё нет в России и за рубежом.

НПП «Свой Дом»                                              Бажин В. И.