| СОГЛАСОВАНО Ген. директор ООО «Новосибсертификация+» ______________ В.И. Белан «____» ___________ 2011 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Алтайский завод сэндвич-панелей» _____________ В.В.Писанов «____» ___________ 2011 г. |
| --- | --- |

ПАНЕЛИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТРЕХСЛОЙНЫЕ С КОМБИНИРОВАННЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ

Технические  условия

ТУ  5284-001-62357959-2010

Введены в действие «___» __________ 2011 г.

|  | РАЗРАБОТАНО ООО «Алтайский завод сэндвич-панелей» Нач. производства _________Б.Ю.Малых «___»____________2011 г. |
| --- | --- |

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Вводная часть

1 Технические требования								4

1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)				4

1.2 Требования к исходным материалам						7

1.3 Требования к защитным покрытиям						9

1.4 Комплектность									9

1.5 Маркировка										9

1.6 Упаковка										10

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды			10

3 Правила приемки									11

4 Методы контроля									13

5 Транспортирование и хранение							13

6 Указания по эксплуатации								13

7 Гарантии изготовителя								14

8 Авторские права									14

Приложение А. Поперечное сечение панелей					15

Приложение Б. Поперечное сечение панелей                                                  16

Приложение В. Места вырезки образцов из панелей для испытаний		17

Приложение Г. Схемы испытания панелей на поперечный изгиб		18

Приложение Д. Перечень нормативных и технических документов, на       19-21

которые даны  ссылки в тексте

Лист регистрации изменений			                                                         22

Настоящие технические условия распространяются на панели металлические трехслойные (далее – панели) бескаркасные с утеплителем, предназначенные при строительстве жилых, административных, промышленных зданий, возводимых и эксплуатируемых в I-IV районах по скоростному напору ветра (до 48 кгс/м2) по СНиП 2.01.07,  с сейсмичностью не выше 9 баллов по СНиП II-7, эксплуатируемые в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах при температуре наружной поверхности панели от минус 65 до плюс 75ºC, температуре внутренней поверхности панели до плюс 30ºC, относительной влажности воздуха внутри помещения не более 70 %.

По конструкции панели относятся к типу «Сэндвич» и состоят из двух стальных профилированных листов (облицовок) с защитным лакокрасочным покрытием и утеплителем – минераловатной или пенополистирольной плитой или комбинированный утеплитель – минераловатные и пенополистирольные плиты.

Панели могут применяться для устройства стен, перегородок, кровель при строительстве или реконструкции торгово-промышленных центров; торговых предприятий; спортивных сооружений; административных, производственных зданий и сооружений, в том числе объектов пищевой промышленности; автозаправочных станций; грузовых терминалов, портов и складских помещений; теплых модулей и теплых контуров в производственных помещениях; модульных, сборно-разборных зданий и сооружений; сушильных камер; холодильных камер и установок.

Настоящие технические условия могут быть применены для сертификации продукции в Системе сертификации ГОСТ Р  в строительстве.

Настоящие технические условия устанавливают следующее условное обозначение панелей:

Х – Х х Х х Х – Х – Х  – Х

Обозначение изделия

Габаритные размеры в мм (для комбинированных панелей приводится толщина двух утеплителей)

Толщина металлического листа в мм

Цвет покрытия панели

Обозначение настоящих технических условий

Пример  условного обозначения панелей при заказе:

ПКТМ – 3000 х 1175 х 100 – 0,55 – RAL 9002 – ТУ 5284-001-62357959-2010

-панель кровельная трехслойная с минераловатным утеплителем, длиной 3000 мм, шириной 1175 мм, толщиной 100 мм, толщина стального листа 0,55 мм, цвет лицевой стороны панели RAL 9002 –светло-серый, по ТУ 5284-001-62357959-2010.

ПСТК – 6000 х 1200 х 120/80 – 0,60 –RR 21– 5284-001-62357959-2010

-панель стеновая трехслойная  комбинированная, длиной 6000 мм, шириной 1200 мм, общей толщиной 200 мм: минераловатный утеплитель – 120 мм, пенополистирольный утеплитель – 80 мм, толщина стального листа 0,60 мм, цвет лицевой стороны панели светло-серый RR 21, по ТУ 5284-001-62357959-2010.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики (свойства)

    - Панели следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящих технических условий по конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

    - Панели в зависимости от вида утеплителя подразделяются на марки:

- ПКТМ – панель кровельная трехслойная с минераловатным утеплителем;

- ПСТМ – панель стеновая трехслойная с минераловатным утеплителем;

- ПКТП – панель кровельная трехслойная с пенополистирольным утеплителем;

- ПСТП – панель стеновая трехслойная с пенополистирольным утеплителем;

- ПСТК – панель стеновая трехслойная с комбинированным утеплителем (с минераловатным и пенополистирольным утеплителем).

1.1.3  Поперечные сечения панелей приведены в приложении А.

1.1.4  Основные размеры рядовых панелей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1									в миллиметрах

| Марки панелей | Длина, L | Ширина, B | Толщина, H |
| --- | --- | --- | --- |
| Стеновые | До 9 000 | 1190 980 | 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 250 |
| Кровельные |  |  |  |

Примечание: толщина панелей, указанная в таблице 1, является рекомендуемой. По согласованию с заказчиком толщина панелей может быть изменена.

    - Отклонения размеров  панелей от размеров, указанных в  рабочих  чертежах не должны  быть более приведенных в таблице 2.

Таблица 2									в миллиметрах

| Длина панелей | Отклонения размеров |
| --- | --- |
|  | По длине | По ширине | по толщине |
| 1800-6000 6000-9000 | ±4,0 ±8,0 | ±1,5 ±2,0 | +1,5 +1,5 |

Примечание: отклонение от проектной ширины паза панелей не должно быть более +1,0 мм.

    - В панелях допускаются отклонения от геометрических размеров:

- непрямоугольность панелей до 6000 мм/св. 6000 мм	 ( 2/4 мм

- непрямолинейность продольных кромок		±1,0 мм на 1 м

- неплоскостность поверхности панели: 	по полю 	2,5 мм

по кромкам	1,0 мм

- смещение кромок металлических листов относительно друг друга ≤ 1,5 мм

- волнистость плоских участков листов высотой не более 1 мм на длине 1 м.

    - Степень огнестойкости и пожарной опасности панелей устанавливается в соответствии со СНиП 21-01 и подтверждается Сертификатом пожарной безопасности. Предел огнестойкости панелей ПСТМ-50, ПСТМ-80 -  EI45 – 45 минут; панелей ПСТМ-100 -  EI90 – 90 минут; панелей ПСТМ-120, ПСТМ-150, ПСТМ-200, ПСТМ-245; - EI50  – 150 минут,  по потере целостности и теплоизолирующей способности независимо от того, какое из двух предельных состояний наступит ранее (по ГОСТ 30247.0).

    - Приведенное сопротивление теплопередаче панелей, масса 1 м2 и индекс звукоизоляции приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Толщина панели, мм | Масса 1м2 панели, кг | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2·ºC/Вт, не менее | Индекс звукоизоляции*, дБА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стеновой | кровельной | стеновой | кровельной |  |
|  | с минераловатным утеплителем | с пенополистирольным утеплителем | с минераловатным утеплителем | с пенополистирольным утеплителем | с минераловатным утеплителем | с пенополистирольным утеплителем | с минераловатным утеплителем | с пенополистирольным утеплителем |  |
| 50 | 14,85 | 9,85 | 16,5 | 11,25 | 1,28 | 1,38 | 1,22 | 1,47 | 30 |
| 80 | 18,6 | 10,6 | 20,7 | 12,3 | 1,96 | 2,11 | 1,96 | 2,26 | 31 |
| 100 | 21,1 | 11,1 | 23,5 | 13,0 | 2,41 | 2,60 | 2,29 | 2,79 | 32 |
| 120 | 23,6 | 11,6 | 26,3 | 13,7 | 2,85 | 3,08 | 2,71 | 3,32 | 33 |
| 150 | 27,35 | 12,35 | 30,5 | 14,75 | 3,53 | 3,82 | 3,35 | 4,11 | 35 |
| 180 | 31,1 | 13,1 | 34,7 | 15,8 | 4,20 | 4,55 | 3,99 | 4,89 | 37 |
| 200 | 33,6 | 13,6 | 37,5 | 16,5 | 4,65 | 5,04 | 4,41 | 5,42 | 38 |
| 250 | 39,9 | 14,85 | 44,5 | 18,25 | 5,78 | 5,26 | 5,48 | 6,74 | 43 |

* - справочное значение.

Примечание: 1. Масса 1 м2 панелей рассчитана для стального оцинкованного листа толщиной 0,55 мм, минераловатной плиты М125 (для стеновых панелей), минераловатной плиты М140 (для кровельных панелей), пенополистирольной плиты марки ПСБ-С-25 (для стеновых панелей), пенополистирольной плиты ПСБ-С-35 (для кровельных панелей).

2. Приведенное сопротивление теплопередаче приведено для стеновых панелей с  минераловатной плитой М125, кровельных – с минераловатной плитой М140, пенополистирольной плитой марки ПСБ-С-25 (для стеновых панелей), пенополистирольной плиты ПСБ-С-35 (для кровельных панелей).

3. Расчетное массовое отношение влаги в теплоизоляционном материале 2,0 %.

    - Приведенное сопротивление теплопередаче комбинированных панелей панелей, масса 1 м2 и индекс звукоизоляции приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Толщина панели, мм | Толщина утеплителя, мм | Масса 1м2 комбинированной панели, кг | Приведенное сопротивление теплопередаче, м2·ºC/Вт, не менее | Индекс звукоизоляции*, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минераловатного | пенополистирольного |  |  |  |
| 100 | 50 | 50 | 16,6 | 2,51 | 35 |
| 120 | 50 | 70 | 17,6 | 2,99 | 36 |
| 150 | 50 | 100 | 19,1 | 3,73 | 37 |
| 200 | 80 | 120 | 23,4 | 4,90 | 42 |
| 250 | 80 | 165 | 25,65 | 5,99 | 44 |

* - справочное значение.

Примечание: 1. Масса 1 м2 панелей рассчитана для стального оцинкованного листа тол-

щиной 0,55 мм, пенополистирольной плиты марки ПСБ-С-50, минераловатной плиты Сэндвич Баттс С плотностью 110 кг/м3.

2. Приведенное сопротивление теплопередаче приведено для панелей с пенополистирольной плитой марки ПСБ-С-50, минераловатной плитой М120.

3. Расчетное массовое отношение влаги в теплоизоляционном материале 2,0 %.

    - Панели должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности  и жесткости и выдерживать контрольные нагрузки и прогибы, установленные в рабочих чертежах. Образцы, вырезанные из панелей, должны выдерживать контрольные нагрузки, установленные в рабочих чертежах.

    - Несущая способность панелей при равномерно распределенной нагрузке приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Толщина панели, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 245 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущая способность панелей с утеплителем из минераловатных плит*, кгс/м2, не менее | 119 | 164 | 175 | 190 | 215 | 248 | 262 | 305 |
| Несущая способность панелей с утеплителем из пенополистирольных плит*, кгс/м2, не менее | 125 | 172 | 183 | 200 | 225 | 255 | 275 | 320 |
| Несущая способность панелей с комбинированным утеплителем из минераловатных и пенополистирольных плит*, кгс/м2, не менее | - | - | 191 | 205 | 270 | 378 | 450 | 485 |

Примечание:1. Толщина панели приравнена к толщине утеплителя.

2. * - толщина  оцинкованного листа принята 0,55 мм (верхнего и нижнего).

3. Массу 1 м2 панелей см. табл. 3 и 4.

4.. Данные приведены для панелей длиной 3000 мм и пролетом 2500 мм.

    - Прочность сцепления металлических листов обшивки с пенополистирольным утеплителем должна быть не менее:

- при равномерном отрыве – 0,35 МПа (3,5 кгс/см2);

- при сдвиге – 0,25 МПа (2,5 кгс/см2).

    - Прочность сцепления металлических листов обшивки с минераловатным  утеплителем должна быть не менее:

  - при равномерном отрыве – 0,3 МПа (3 кгс/см2);

  - при сдвиге – 0,2 МПа (2 кгс/см2).

    - Внешний вид панелей и качество защитного покрытия металлических листов должны соответствовать эталонам, утвержденным предприятием-изготовителем в установленном порядке.

    - В панелях не допускаются:

- смятия продольных кромок металлических листов;

- отслоения или повреждения защитного покрытия металлических листов;

- загрязнения или пятна краски на поверхности листов;

- повреждения (вмятины, вырывы) утеплителя по продольным и торцевым граням панели глубиной более 5 мм и площадью более 10 см²;

- расслаивания утеплителя или отслоения его от металлических листов.

    - В панелях допускаются потертости, отдельные царапины поверхности листов, не нарушающие сплошность защитного покрытия.

1.1.17Снеговая нагрузка для кровельных панелей с минераловатным утеплителем различной толщины приведена в таблице 6.

Технические характеристики кровельных панелей с

минераловатным утеплителем

Таблица 6

| Толщина панели, мм | Допустимые снеговые нагрузки, кН/м2 (кгс/м2) |
| --- | --- |
|  | расстояние между кровельными прогонами в метрах |
|  | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
| 80 | 1,24 (124) | 1,15 (115) | 0,98 (98) | 0,80 (80) | 0,63 (63) | 0,50 (50) | 0,40 (40) |  |  |  |  |  |
| 100 | 1,55 (155) | 1,46 (146) | 1,22 (122) | 0,98 (98) | 0,78 (78) | 0,63 (63) | 0,50 (50) | 0,38 (38) |  |  |  |  |
| 120 | 1,94 (194) | 1,87 (187) | 1,52 (152) | 1,30 (130) | 1,01 (101) | 0,82 (82) | 0,65 (65) | 0,49 (49) | 0,37 (37) |  |  |  |
| 150 | 2,36 (236) | 2,15 (215) | 1,88 (188) | 0,16 (160) | 1,25 (125) | 1,00 (100) | 0,80 (80) | 0,60 (60) | 0,45 (45) | 0,38 (38) |  |  |
| 180 | 2,83 (283) | 2,56 (256) | 2,28 (228) | 1,76 (176) | 1,41 (141) | 1,13 (113) | 0,90 (90) | 0,68 (68) | 0,51 (51) | 0,40 (40) | 0,29 (29) | 0,22 (22) |
| 200 | 3,36 (336) | 3,06 (306) | 2,71 (271) | 2,05 (205) | 1,56 (156) | 1,25 (125) | 1,00 (100) | 0,75 (75) | 0,56 (56) | 0,42 (42) | 0,36 (36) | 0,24 (24) |
| 250 | 3,98 (398) | 3,67 (367) | 3,25 (325) | 2,53 (253) | 2,03 (203) | 1,63 (163) | 1,30 (130) | 0,98 (98) | 0,73 (73) | 0,55 (55) | 0,41 (41) | 0,31 (31) |
| 300 | 4,78 (478) | 4,40 (440) | 4,02 (402) | 3,11 (311) | 2,63 (263) | 2,12 (212) | 1,64 (164) | 1,24 (124) | 0,92 (92) | 0,69 (69) | 0,52 (52) | 0,39 (39) |

Примечание: 1. Толщина панели приравнена к толщине утеплителя.

2. Толщина оцинкованного листа принята 0,70 мм.

3. Нормативное значение снеговой нагрузки принято по СНиП 2.01.07.

  - Требования к исходным материалам

    - Все материалы, используемые при изготовлении панелей, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения или другие документы, предусмотренные действующим законодательством и утвержденные в установленном порядке.

    - Для изготовления металлических листов для панелей применяются следующие виды тонколистовой стали  и проката толщиной 0,4-0,7 мм:

- рулонная оцинкованная сталь с покрытием 1-2 класса по ГОСТ 14918 и ГОСТ 30246, группы ХП для листов без полимерного покрытия и группы ПК для листов с полимерным покрытием;

- сталь тонколистовая с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-94;

- прокат тонколистовой холоднокатаный и горячеоцинкованный с органическими покрытиями по ТУ 14-1-47-92 с гарантированным пределом текучести 23 кгс/мм2;

- импортные рулонные стали по стандартам DIN, отвечающие требованиям ГОСТ 14918 к сталям групп ХП и ПК;

- рулонная оцинкованная сталь с цинковым покрытием 1 и 2 класса групп ХШ и ОН по ГОСТ 14918  толщиной  24-26 мкм;

- прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146.

    - При использовании в качестве исходных материалов листов с полимерным покрытием, лицевая сторона стального листа должна быть окрашена полиэфирной краской толщиной не менее 25 мкм.

    - Марки, материалы, размеры комплектующих изделий должны соответствовать требованиям технических условий и действующей нормативно-технической документации на эти изделия.

    - В качестве утеплителя панелей применяются минераловатные  плиты  LineRock, Теплит (Назарово), Юрга  и  др., теплоизоляционные  пенополистирольные плиты с добавкой антипирена марок ПСБ-С-25, ПСБ-С-35, ПСБ-С-50 по ГОСТ 15588, физико-механические показатели которых должны быть не менее величин, указанных в таблицах 7 и 8.

Физико-механические показатели пенополистирольных плит

Таблица 7

| Наименование показателей | Нормативное значение для плит марок |
| --- | --- |
|  | ПСБ-С-25 | ПСБ-С-35 | ПСБ-С-50 |
| Плотность, кг/м3 | 15,1-25 | 25,1-35 | 35,1-50 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,08 | 0,14 | 0,16 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,16 | 0,20 | 0,30 |
| Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)ºC, Вт/(м·К), не более | 0,041 | 0,038 | 0,040 |
| Время самостоятельного горения плит, с, не более | 4 | 4 | 4 |
| Влажность, %, не более | 12 | 12 | 12 |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более | 3,0 | 2,0 | 2,0 |

Физико-механические показатели минераловатных плит

Таблица 8

| Наименование показателей | Нормативное значение для панелей типа |
| --- | --- |
|  | ПСТМ | ПКТМ |
| Плотность, кг/м3 | 90-120 | 125-150 |
| Прочность при сжатии, кПа, не менее | 60 | 80 |
| Прочность при сдвиге, кПа, не менее | 50 | 75 |
| Прочность при растяжении, кПа, не менее | 100 | 100 |
| Теплопроводность при (298±5) К, (λ25), Вт/(м·К), не более | 0,044 | 0,046 |
| Влажность, % по массе, не более | 1,0 | 1,0 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 |

Примечание:1. Механические нагрузки и теплопроводность минераловатных плит определяют вдоль волокон.

2. Показатели водопоглощения нормируются только для гидрофобизированных плит.

    - . По горючести пенополистирольные плиты относятся к группе Г1 по ГОСТ 30244 (слабогорючие по СНиП 21-01), по воспламеняемости – к группе В2 по ГОСТ 30402 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01), по дымообразующей способности – к группе Д3 по ГОСТ 12.1.044 (с высокой дымообразующей способности по СНиП 21-01).

    - По горючести минераловатные плиты относятся к группе НГ по ГОСТ 30244 (негорючие по СНиП 21-01).

    - Для приклеивания утеплителя к металлическим листам применяются однокомпонентный и двухкомпонентные полиуретановые клей по действующей нормативно-технической документации: Клейберит (Германия), TOP-UR-2K/40-240 (Россия) и др.

  - Требования к защитным покрытиям

    - Цвет защитного  покрытия  панелей  должен  устанавливаться  по согласованию потребителя с изготовителем. Цвет определяется по каталогам RAL или RR.

    - Качество защитного покрытия металлических листов панелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.410. Адгезия пленки покрытия не должна быть ниже 1 балла по ГОСТ 15140.

    - Защитные покрытия металлических элементов креплений и заделки стыков должны соответствовать по коррозионной стойкости покрытиям металлических листов панелей и не должны вызывать контактной коррозии. Болты, гайки, шайбы и другие детали элементов креплений панелей должны быть оцинкованы или кадмированы. Толщина защитного покрытия должна быть не менее 16-20 мкм.

    - Защитное покрытие поверхностей металлических листов панелей в соответствии с заказом может быть защищено от механических воздействий при транспортировании. Применяемая для этих целей пленка должна быть самоприклеивающейся и, при необходимости, снимающейся.

  - Комплектность

    - В комплект поставки в соответствии с заказом должны входить:

- панели заказанных марок одного из исходных материалов;

- документ о качестве на отгружаемую продукцию;

- инструкция по монтажу (по требованию потребителя).

    - Включение в комплект поставки металлических элементов заделки стыков панелей, метизов производится на договорной основе с заказчиком.

  - Маркировка

    - Маркировка панелей выполняется на ярлыках, прикрепленных на оба торца пакета панелей. На ярлыках должно быть указано:

- наименование и адрес предприятия и /или его товарный знак;

- полное наименование и марка панелей;

- номер партии и дата изготовления;

- количество панелей в пакете;

- масса пакета;

- обозначение настоящих технических условий;

- штамп ОТК.

  - Упаковка

    - Панели в горизонтальном положении укладываются раздельно по типам и размерам в пакеты  высотой не более 1200 мм с прокладкой между панелями картона (ДСП, ДВП и др.) и массой пакета не более 3,5 тонны.

    - Панели в пакетах должны быть изолированы от атмосферных осадков оберточным материалом (полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354 или пергамин по ГОСТ 2697).

    - Пакеты панелей устанавливают на 2-3 коротких раздельных поддона (в зависимости от длины панели) либо на сплошном поддоне. С целью предохранения кромок панелей от повреждений при погрузо-разгрузочных работах, хранении и транспортировании, упаковка должна производиться в контейнерах, выполненных из дерева или другого материала, обеспечивающих перевозку любым видом транспорта с обеспечением сохранности изделий и упаковки.

    - Допускается упаковка панелей на стяжках из стальной ленты или любым другим способом, исключающим повреждение кромок панелей при погрузо-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Требования безопасности и охраны окружающей среды, а также порядок их контроля устанавливаются в документации на производство изделий в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и другими документами, утвержденными органами по охране окружающей среды и природных ресурсов.

  - Панели, изготовленные в соответствии с требованиями настоящих технических условий, не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду, в процессе эксплуатации не выделяют токсичных веществ в окружающую среду, не стимулируют развитие микрофлоры.

  - Помещения, где производятся работы с панелями, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005 с учетом однонаправленного действия.

  - Параметры микроклимата на  рабочих местах должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005, СанПиН 2.2.4.548.

  - Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно быть выше ПДК по ГОСТ 12.1.005; ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.1314.

  - Работники при изготовлении панелей для защиты органов дыхания должны применять респиратор ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки и другие противопылевые респираторы; для защиты кожных покровов  спецодежду, перчатки в соответствии с типовыми нормами, средства индивидуальной защиты - глаз-очки по ГОСТ 12.4.013.

  - Работающие с панелями при их производстве должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ №90 от  14.03.96 г., а также инструкции по технике безопасности и обучения на рабочем месте.

  - При производстве панелей должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

  - В воздушную среду зданий и сооружений, построенных с применением панелей, не должны выделяться вредные химические вещества, превышающие предельно допустимые концентрации по СанПиН 2.1.2.1002.

  - Утилизация твердых отходов должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.

  - Складирование материалов и готовой продукции должно производиться согласно требованиям ПОТ РО-14000-007-98.

  - Контроль за санитарно-гигиеническими требованиями к ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны и микроклимату помещений осуществлять не реже 1 раза в год на базе аккредитованных испытательных лабораторий.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Панели должны приниматься техническим контролем предприятия-изготовителя партиями. К партии относят панели одной марки (независимо от длины), изготовленные с утеплителем одной марки и плотности, из материалов одной партии, по одному и тому же технологическому регламенту. Объем партии определяется объемом заказа, но не должен превышать 2000 шт.

  - Панели могут поставляться потребителям комплектно, вместе с элементами крепления и элементами заделки стыков, по спецификации, согласованной с заказчиком.

  - Предприятие-изготовитель должно сопровождать партию (заказ) панелей документом о качестве (паспортом качества), в котором указывается:

- наименование и адрес предприятия;

- полное наименование и марка панелей;

- номер партии и дата изготовления;

- количество панелей в партии;

- область применения;

- несущая способность;

- предел огнестойкости;

- вид покрытия металлических листов от коррозии,

- материал утеплителя и его плотность;

- обозначение настоящих технических условий.

  - Предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные и периодические испытания панелей.

  - При приемочном контроле панели проверяют по следующим показателям:

- соответствие применяемых материалов указанным в чертежах;

- геометрические параметры изделий (допуски по длине, ширине, толщине);

- непрямоугольность панелей;

- неплоскостность в продольном и поперечном направлениях;

- непрямолинейность продольных кромок;

- внешний вид и качество защитного покрытия;

- адгезия полимерного покрытия (при отсутствии данных предприятия изготовителя стальных листов);

- комплектность, маркировка, упаковка панелей.

  - Внешний вид, непрямоугольность, непрямолинейность, неплоскостность, смещение кромок листов определяют для 1,5 % панелей, входящих в состав партии, но не менее чем для трех панелей из 200.

  - Если проверяемые панели хотя бы по одному показателю не будут удовлетворять требованиям настоящих технических условий, следует проводить повторную проверку по этому показателю удвоенного количества панелей данной партии.

  - Если при повторной проверке хотя бы одна панель не будет удовлетворять требованиям настоящих технических условий, то вся партия признается не соответствующей настоящим техническим условиям.

  - Партия панелей считается принятой, если при проверке установлено соответствие всех параметров панелей требованиям настоящих технических условий.

  - Результаты приемочного контроля каждой партии панелей должны быть записаны в журнале технического контроля предприятия-изготовителя.

  - Периодические испытания панелей проводят не реже одного раза в год по следующим показателям:

- несущая способность (предел прочности при изгибе) стеновых панелей;

- прочность сцепления утеплителя с металлическими листами при отрыве и сдвиге;

- приведенное сопротивление теплопередаче.

  - Степень огнестойкости и класс пожарной опасности панелей устанавливают в соответствии со СНиП 21-01 при получении (продлении срока действия) Сертификата пожарной безопасности в специализированной аккредитованной лаборатории.

  - Наличие пленки, защищающей полимерное покрытие, определяют по требованию заказчика.

  - Для определения  несущей способности, прочности сцепления металлических листов с утеплителем при равномерном отрыве и сдвиге, приведенного сопротивления теплопередаче из отобранных панелей вырезают  по три образца для каждого вида испытаний.

  - Образцы вырезают не ранее, чем через трое суток, а их испытание производят не ранее, чем через восемь суток после изготовления панелей.

  - При изменении конструкции панелей, марки утеплителя или технологического процесса изготовления панелей, следует проверять соответствие панелей требованиям настоящих технических условий по всем показателям. Проверка должна производиться ОТК предприятия-изготовителя, при необходимости – с участием основного потребителя.

  - Потребитель имеет право проводить контрольную выборочную проверку соответствия панелей требованиям настоящих технических условий, применяя при этом приведенные ниже методы контроля и испытаний.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Геометрические параметры панелей и их отклонения определяются по ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1 с использованием рулеток по ГОСТ 7502.

  - Непрямоугольность панелей определяют по ГОСТ 26433.1 с использованием угломера по ГОСТ 5378 или угольника по ГОСТ 3749.

  - Неплоскостность поверхности панелей  по полю и по кромкам и непрямолинейность продольных кромок панели проверяют по ГОСТ 26433.1, используя поверочную линейку по ГОСТ 8026, измерительную металлическую линейку  по ГОСТ 427, штангенрейсмас по ГОСТ 164.

  - Внешний вид, качество полимерного покрытия панелей, наличие защитной пленки определяются визуально в сравнении с образцом-эталоном, утвержденным в установленном порядке.

  - Качество утеплителя (при входном контроле) проверяется по данным документа о качестве поставщика или, при отсутствии данных поставщика, испытаниями  минераловатных плит по действующей нормативно-технической документации.

  - Ширина образца для определения прочности сцепления пенополистирола с металлическими листами при равномерном отрыве и сдвиге принимается не менее 250 мм. Длина образца принимается равной 1000 мм.

  - Прочность сцепления металлических листов обшивки с утеплителем определяют по ГОСТ 22695.

  - Адгезию полимерного покрытия к металлическому листу определяют по ГОСТ 15140 (при отсутствии данных предприятия-изготовителя стальных листов).

  - Огнестойкость панелей определяется по ГОСТ 30247.1. Испытания проводят в специализированной организации.

  - Приведенное сопротивление теплопередаче панелей определяется по ГОСТ 26254 и  по  СНиП II-3 на трех образцах размерами 1140х1460 мм.

  - Комплектность панелей проверяют в соответствии со спецификацией заказчика. Маркировку и упаковку проверяют путем осмотра пакетов панелей.

  - Несущая способность панелей определяется по ГОСТ 21562.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Панели транспортируют в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

  - Транспортирование панелей осуществляется в пакетированном виде.

  - Панели в пакетах и комплектующие детали следует хранить в заводской упаковке в складах закрытого или полузакрытого типа соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Панели следует применять в соответствии со СНиП II-23, СНиП 3.03.01, пособием по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23, СТ СЭВ 3972.

  - Монтаж панелей производится как горизонтально, так и вертикально.

  - Крепление панелей к несущим конструкциям, герметизацию панелей между собой, заделку стыков между панелями следует выполнять в соответствии с рабочими чертежами предприятия-изготовителя, СНиП 3.03.01, с проектом стенового ограждения, кровельного покрытия и монтажными чертежами. Крепление панелей ведется при помощи самонарезающих винтов, болтов, шпилек, гаек к элементу каркаса, прогона.

  - Резка панелей газопламенными резаками при монтаже не допускается.

  - Сверление отверстий в панелях при установке элементов крепления должно производиться с применением электрифицированного инструмента. Оси отверстий должны быть перпендикулярны к плоскости панелей.

  - Удары по панелям при монтаже, установке креплений, заделке стыков и примыканий не допускаются.

  - Крепление к панелям лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования и арматуры не допускается.

  - Поверхность стальных листов панелей следует очищать от загрязнений и пыли моющими средствами, не вызывающими повреждений защитных покрытий листов.

  - Не допускается применять для очистки и мытья поверхности панелей органические растворители, щелочные и другие вещества, которые могут повредить защитные покрытия стальных листов и утеплитель.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие панелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок хранения изделий составляет 2 года с момента отгрузки их предприятием-изготовителем.

- АВТОРСКИЕ ПРАВА

  - Данные технические условия действуют на предприятии – ООО «Алтайский  завод  сэндвич-панелей  (г. Барнаул).

  - Обладателями авторских прав на данные технические условия является ООО «Алтайский  завод  сэндвич-панелей  (г. Барнаул).

  - Использование данных технических условий и ссылки на них в любой форме другими физическими или юридическими лицами без письменного разрешения ООО «Алтайский  завод  сэндвич-панелей  (г. Барнаул)  не допускаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ   А

(справочное)

Приложение Б

(справочное)

Приложение В

(справочное)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов,

на которые даны ссылки в тексте

ГОСТ 9.410-88	ЕСЗКС. Покрытия порошковые полимерные. Типовые технологические процессы

ГОСТ 12.1.004-91*	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88*	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044-89*	ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.013-97	ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.028-76*	Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 164-90	Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 427-75*	Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2697-83*	Пергамин кровельный. Технические условия

ГОСТ 3749-77*	Угольники поверочные 90º. Технические условия

ГОСТ 5378-88	Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8026-92	Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 10354-82*	Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-96*	Маркировка грузов

ГОСТ 14918-80*	Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15140-78*	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

ГОСТ 15588-86	Плиты пенополистирольные. Технические условия

ГОСТ 21562-76	Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия

ГОСТ 22695-77	Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытания на прочность

Продолжение приложения Г

ГОСТ 26254-84	Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

ГОСТ 26433.0-85	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения

ГОСТ 26433.1-89	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30246-94	Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия

ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость

ГОСТ Р 52146-2003	Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

СанПиН 2.2.4.548-96		Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН 2.1.7.1322-03	Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

ГН 2.2.5.1313-03	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

ГН 2.2.5.1314-03	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

СанПиН 2.1.2.1002-00	Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СНиП II-3-79*	Строительная теплотехника. Нормы проектирования

СНиП II-7-81*	Строительство в сейсмических районах

Продолжение приложения Г

СНиП II-23-81*	Стальные конструкции

СНиП 2.01.07-85*	Нагрузки и воздействия

СНиП 2.03.11-85	Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 21-01-97*	Пожарная безопасность зданий и сооружений

СТ СЭВ 3972-83	Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету

ПОТ РО-14000-007-98	Положение. Охрана труда при складировании материалов

ТУ 14-11-247-88	Прокат тонколистовой с алюмоцинковым покрытием. Технические условия

###### ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |