| Продукт | Характеристика | Стоимость |
| --- | --- | --- |
|  | Штукатурная смесь гипсовая для ручного нанесения. Идельно подходит для качественного оштукатуривания стен и потолков. Не требует дополнительного шпаклевания. Толщина слоя - 6-30 мм. Расход- от 10 кг./м. кв. | От 263 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| РОТГИПС СТАНДАРТ | Штукатурка гипсовая ручного нанесения. Идеально подходит для грубого выравнивания стен. Толщина слоя: 6-30 мм. Расход смеси: от 10-11 кг/ м. кв. Жизнеспособность раствора: 50 мин. Окончание схватывания: 90 мин. Адгезия: 1,9 МПа | От 227 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| РОТГИПС NEW | Финишная штукатрка премиум-класса. Повышенная степень белизны и пластичности. Экономичный расход смеси- от 8кг./м.кв Адгезия - 1,9 МПа | От 292 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| РОТГИПС МШ | Штукатурка гипсовая для машинного нанесения Предназначена для оштукатуривания стен и потолков БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШПАКЛЕВАНИЯ Толщина слоя:6-30 мм. Расход смеси: от 9 кг/м.кв. Жизнеспособность раствора: 150 мин. Окончание схватывания: 270 мин. Адгезия: 1,9 МПа | От 231 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| УНИВЕРСАЛЬ | Шпаклевка гипсовая. Безусадочная. Применяется при сплошном или доп. шпаклевании, заделке стыков и швов, монтаже перегородок, монтаже лепного декора. Прочность- 7МПа Легко шкурится после применения. Время работы со смесью - 30 мин. Адгезия - 0,8 МПа | От 300 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| БЕЛАТОН LR | Шпаклевка финишная полимерная Предназначена для финишной отделки поверхности. Под дальнейшую покраску и поклейку обоями. Полный аналог ведущих мировых брэндов этого сегмента. Степень белизны: 90% Фракция: 0,3 Жизнеспособность раствора( в закрытой таре): 24 часа Адгезия: 0,5 МПа Толщина слоя: 0,1-3 мм. Расход при сплошном шпаклевании(толщина 1 мм): от 1 кг./м.кв. | От 415 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
|  | Гипсовая шпаклевка. Предназначена для дополнительного и сплошного шпаклевания. Прочность на сжатие: 4 Мпа Жизнеспособность: 45 мин. Прочность на расстяжение и изгиб: 2,8 Мпа Расход: 0,8 кг\м .кв. | От 215 (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| ПЕРЛГИПС | Монтажный гипсовый клей. Применяется для облицовки стен ( заменяет полностью профильную систему при облицовке ГКЛ)и монтаже откосов Время работы - 90 мин. Адгезия- 0,88 МПа Толщина слоя - 5-20мм | От 221 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| ЭКОПОЛ | Самонивелирующийся гипсовый пол. Толщина слоя - 10-50 мм Использование по назначению - через 24 ч. после заливки Полный набор прочности- 7-10 суток Маркировка прочности- М100- М140 Повышенные показатели пластичности. Расход- от 13,5 кг/м.кв Возможность создать отапливаемый пол, пол контактный, пол с разделительным слоем, пол на изолирующем основании. | От 326 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |
| ФИКСАТОР КАФЕЛЬ | Цементный клей для керамической плитки. Водоудерживающая способность - 99% Время использования смеси ~ 3,5 часа Время корректировки ~ 10 минут Открытое время ~ 10 минут Адгезия - > 0,5 МПа | От 151 руб. (минимальная цена для розницы, установленная поставщиком) |

# Text boxes

РОТГИПС