Материалы на основе керамзитового гравия

В.Н. Сукаченко, М.В. Кудоманов

За последние несколько лет строительство в Тюменском регионе значительно возросло. Что обусловлено стабильностью региона и области в целом.

Завод ООО «ВЗКГ» является одним из передовых предприятий Тюменской области выпускающий на рынок керамзитовый гравий. Выпуск готовой продукции которого за последние 2 года увеличился со 150 т. м3 в год до 220 т. м3 в год.

Данный спрос продукции обусловлен развитием малоэтажного строительства региона, где широко применяется керамзитобетонный блок различных форм и размеров.

С 2008 года запущена линия по производству керамзитобетонных блоков методом полусухого прессования. С 2009 г. на базе совместных разработок ТюмГАСУ и ООО «ВЗКГ» внедрены в производство керамзито-полистиролбетонные блоки, «теплые» перемычки, фундаментные блоки. Физико-механические свойства которых представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-механические свойства строительных материалов выпускаемых ООО «ВЗКГ»

| Материал | Размер, мм | Плотность, кг/м3 | Прочность, МПа (Марка) | Теплопроводность, Вт/мС | Морозостойкость | Водопоглощение по массе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керамзит | фр. 0-5; 5-10; 10-20; 20-40 | 550 - 650 | 1,2 – 3,3 (П75-125) | 0,09- 0,13 | F15 | до 20 |
| Керамзитобетонный блок | 390*190*188; 390*120*188; 390*90*188; 390*290*188; 390*390*188. | 1050 - 1350 | 3,6 – 12,8 (М35 – 100) | 0,32 – 0,43 | до F 100 | до 15 |
| Керамзито-полистиролбетонный блок | 500*120*188; 500*190*188; 500*300*188. | 900 - 1100 | 3,5 – 9,7 (М35 – 75) | 0,24 – 0,28 | F50 – F100 | до 15 |
| Фундаментный блок | 300*600*588; 600*600*588; 1200*600*588. | 1400 - 1600 | 12,0 – 23,4 (М100 – 200) | 0,42 – 0,56 | F 200 | до 12 |
| «Теплые» перемычки | сечение 95*190 120*190 190*190 длина до 2,4м | 1500 - 1800 | 7,8 – 24,5 (М75 – 200) | 0,30 – 0,49 | F50 - 200 | - |

Данная продукция отвечает всем требованиям по пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, соответствует техническим требованиям, что подтверждено соответствующими сертификатами.

В настоящее время  разработаны самонесушие перемычки для закладки межоконных проемов в монолитно-каркасном домостроении.