ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Э Р М И Т А Ж»

____________________________________________________________________________________________________________________

390028, г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 20 «б»

тел./ факс: (4912)  30-79-55, 8-910-903-37-85, 8-903-640-37-40

www. penobloki.rzcity.ru.,      E-mail: vbiserov99@mail.ru

ПЕНОБЕТОННЫЕ  БЛОКИ

| Марка по средней плотности | D600 | D700 | D800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на сжатие | 14-18 кг/см2 | 18-22 кг/см2 | 21-25 кг/см2 |
| Марка по прочности | В 1,0-1,5 | В 1,5-2,0 | В 1,5-2,0 |
| Марка по морозостойкости | F25 | F25 | F25 |
| К-т теплопроводности в сух. сост., Вт/м *С | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
| Отпускная влажность, % | 17 | 17 | 17 |
| Вес 1м3, кг | 550-650 | 650-750 | 750-850 |
| Размеры, мм – кол-во в 1 куб.м. | 600х300х 200 – 27,77 шт. 600 х300х100 – 55,55 шт. 400 х200х200 – 62,50 шт. |
| Цена, руб./куб.м. | 2700-00 (600х300х200) 2750-00 (600х300х100, 400х200х200) |

ЖБИ  КОЛЬЦА, КРЫШКИ, ДНИЩЕ, ЛЮКИ

| Вид конструкции | Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dнар. | Dвнутр. | H |  |  |  |
| Кольца колодцев | КС-10.9 / с замком | 1160 | 1000 | 900 | 0,24 | 0,6 | 1450-00 / 1500-00 |
| Кольца колодцев | КС-15.9 | 1680 | 1500 | 900 | 0,42 | 1,0 | 2500-00 |
| Крышка | ПП-10 | 1160 | 700 | 150 | 0,10 | 0,25 | 1170-00 |
| Крышка | ПП-15 | 1680 | 700 | 150 | 0,28 | 0,70 | 2250-00 |
| Днище | ПН-10 | 1160 | - | 150 | 0,16 | 0,38 | 1260-00 |
| Днище | ПН-15 | 1680 | - | 150 | 0,34 | 0,85 | 2340-00 |
| Крышка с люком | ПП-10 | 1160 | 550 | 150 | - | 0,28 | 2340-00 |
| Крышка с люком | ПП-15 | 1680 | 550 | 150 | - | 0,75 | 3420-00 |
| Люк бетонный | ПП-8 | 800 | - | 80 | 0,04 | 0,10 | 350-00 |

ЖБИ  БЛОКИ, ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ

| Вид изделия | Марка | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Цена, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H |  |  |  |
| Блоки фундаментные | М-150 | 400 | 200 | 200 | 0,016 | 0,03 | 60-00 |
| Блоки ФБС 12.3.6 | М-150 | 1180 | 300 | 580 | 0,20 | 0,49 | 700-00 |
| Блоки ФБС 24.3.6 | М-150 | 2380 | 300 | 580 | 0,40 | 0,97 | 1350-00 |
| Блоки ФБС 12.4.6 | М-150 | 1180 | 400 | 580 | 0,27 | 0,65 | 900-00 |
| Блоки ФБС 24.4.6 | М-150 | 2380 | 400 | 580 | 0,54 | 1,30 | 1750-00 |
| Перемычка 1ПБ - 13 | М-150 | 1290 | 120 | 65 | 0,010 | 0,025 | 160-00 |
| Перемычка 1ПБ - 16 | М-150 | 1590 | 120 | 65 | 0,012 | 0,030 | 210-00 |
| Перемычка 2ПБ - 13 | М-150 | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 0,054 | 300-00 |
| Перемычка 2ПБ -16 | М-150 | 1590 | 120 | 140 | 0,027 | 0,065 | 350-00 |
| Перемычка 2ПБ - 19 | М-150 | 1890 | 120 | 140 | 0,032 | 0,081 | 400-00 |
| Перемычка 2ПБ - 25 | М-150 | 2490 | 120 | 140 | 0,042 | 0,103 | 500-00 |

- Цены указаны без стоимости доставки. В зависимости от объема, предусмотрена система скидок.   Залоговая стоимость поддона – 150 руб.

| «Львовский тротуар» 300мм х 300мм х 30мм 11,11 шт./м.кв | 300 руб./кв.м. (серая) | 330 руб./кв.м. (цветная) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Готический орнамент» 300мм х 300мм х 30мм 11,11 шт./м.кв | 300 руб./кв.м. (серая) | 330 руб./кв.м. (цветная) |  |
| «Галька» 300мм х 300мм х 30мм 11,11 шт./м.кв | 300 руб./кв.м. (серая) | 330 руб./кв.м. (цветная) |  |
| «Старый кирпич» 200мм х 100мм х 40мм 50 шт./кв.м. | 350 руб./кв.м. (серая) | 380 руб./кв.м. (цветная) |  |
| «Булыжная мостовая» 300мм х 150мм х 40мм 22,22 шт./кв.м. | 350 руб./кв.м. (серая) | 380 руб./кв.м. (цветная) |  |
| Бордюр 500мм х 200мм х 50мм | 55 руб./шт. (серый) | 60 руб./шт. (цветной) |  |

ТРОТУАРНАЯ       ПЛИТКА