ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель ИП Бородин Роман Владимирович, адрес:

Переулок Производственный 12. Тел.: 8(4212)20-61-17

Лоток водоотводной БЕТОННЫЙ

(0,5 м. х 0,175 м. х 0,15 м.)

Артикул: ЛВ 50.18.15

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 17608-91 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначениеи область применения

Лотки водоотводные бетонные применяются в благоустройстве территорий, для обеспечения отвода ливневых вод с пешеходной и проезжей частей территории Технические характеристики                                          Таблица 1

| Наименование показателя | ЛВ 50.18.15 |
| --- | --- |
| Длина, мм | 500 ± 5 |
| Ширина, мм | 150 ± 3 |
| Высота, мм | 175 ± 3 |
| Вес, кг | 14,9 ± 0,20 |
| Плотность, кг/м3 | 1800 |
| Температурный режим, ° С | -50 ~ +50 |
| Долговечность при НУ, лет | более 20 |
| Морозоустойчивость, циклов | более 250 (марка F300) |
| Водопоглощение по объему, % | менее 5 |
| Прочность на сжатие, МПа | более 10 (класс В22,5) |

Главный технолог:___________________Бородин Р.В.

Начальник ОТК:_________________Коммисаров В.П.