Коммерческое предложение

Наша компания  предлагает поставки щебня гранитного различных фракций и прочности на условиях DAF, DDP. Поставка на условиях DDP (цена включает стоимость щебня, стоимость погрузки, таможенное оформление, доставку, таможенную очистку, НДС) осуществляется ж/д транспортом люковыми полувагонами с карьеров Ровенской, Хмельницкой, Житомирской областей Украины. Достаточно большой опыт работы на рынке щебня позволит поставить  желаемый товар с учетом всех Ваших пожеланий относительно качества и в срок.

Цены на условиях поставки DAF  следующие:

1) Место отгрузки DAF (переход) жд. станция Казачья Лопань

Товар         Фракция      Цена, руб/т

Щебень    фр. 5-10,      540, 00

Щебень     фр. 5-20,      530, 00

Щебень     фр. 20-40,     362, 00

Щебень     фр. 40-70,     362,00

2) Место отгрузки DAF (переход) жд. станция Зерново-Суземки

Товар         Фракция      Цена, руб/т

Щебень      фр. 5-10,       505, 00
                  Щебень      фр. 5-20,       495, 00

Щебень       фр. 20-40,     330, 00

Щебень       фр. 40-70,      330,00

3) Место отгрузки DAF (переход) жд. станция Квашино-Успенка

Товар         Фракция      Цена, руб/т

Щебень     фр. 5-10,             545, 00

Щебень     фр. 5-20,             537, 00

Щебень     фр. 20-40,           371, 00

Щебень     фр. 40-70,           371,00

Основные характеристики: лещадность – от 10%, марка прочности 1200-1400. Продукция соответствует ГОСТам: ГОСТ 8287-93: 26193 - 84, ДСТУ Б В.2.7 - 75 – 98.

Цена с учетом доставки указывается по запросу и зависит от объема партии.

Наши контакты:

Тел. +380 50 080 46 58

E-mail: zakazstd@mail.ru

# Text boxes

ООО «СТРОЙДИЗАЙН»