# Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛИСФЕРА»

Юр. адр: 630009 г. Новосибирск ул. Никитина 20 офис 418

ОГРН 1135476035133 ОКПО 23563622  ОКАТО 50701000

ИНН 5405470557   КПП 540501001

Р/сч: 40702810701380000673 К/сч: 30101810100000000821

БИК: 045004821 в ОАО « МДМ БАНК» г.Новосибирск

Телефон/факс: 8(383)287-31-38 /  266-25-70

е – mail: info@plsfera.ru

| Наименование | Назначение | Фасовка | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – КРОВЛИ, БАССЕЙНЫ, РЕЗЕРВУАРЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ТОННЕЛИ, ФУНДАМЕНТЫ |
| Гипердесмо® | Полиуретановая однокомпонентная мастика. После отверждения превращается в высокоэластичное прочное резиноподобное покрытие. Применяется для строительства новых и реконструкции старых кровель (плоских, скатных), гидроизоляции бассейнов, резервуаров, подземных сооружений, сантехнических помещений, фундаментов, гидроизоляции мостов под горячий асфальт. | 25 кг | 6,6 €/кг |
|  |  | 6 кг | 7,2 €/кг |
|  |  | 1 кг | 8,2 €/кг |
| Гипердесмо®- PB-2-K | Двухкомпонентная высокоэластичная полиуретан битумная мастика. Применяется для ремонта старых битумных кровель. Совместима со всеми битумными гидроизоляционными материалами. После смешивания компонентов и нанесения полимеризуется, образуя бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с исключительно высокой эластичность (> 2000%) | Комплект 40 кг | 6,0 €/кг |
| Гипердесмо®- PB-1-K | Полиуретан-битумная однокомпонентная мастика на базе чистых эластичных гидрофобных полиуретановых смол,смешанных с химически полимеризованным чистым битумом. Применяется в качестве гидроизоляции на вертикальных и горизонтальных поверхностях (парапеты, примыкания, труднодоступные участки на кровле, примыкания труб, предметы сложных конфигураций) Может наноситься на вертикальные поверхности одним слоем без наплывов и пузырей, толщиной более 1мм. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. | 4 кг | 8,57 €/кг |
|  |  | 20 кг | 7,82 €/кг |
| Гипердесмо®- F | Водоразбавляемая полиуретановая мастика на базе Гипердесмо. Применима на влажных основаниях. Может наноситься слоем до 2 мм за один проход. | 25 кг | 7,5 €/кг |
| Гипердесмо®- Т | Прозрачная полиуретановая мастика для гидроизоляции и химической защиты декоративных покрытий, мозаики. Может наноситься слоем до 1 мм за один проход. | 25 кг | 9,0 €/кг |
| Рабберфлекс®- 55 | Полиуретановая однокомпонентная мастика. Гидроизоляция и защита от коррозии сложных и динамичных железобетонных конструкций: подземные сооружения, туннели, мостовые сооружения под горячий асфальт, фундаменты, гаражи, внешняя гидроизоляция подвалов. | 25 кг | 350 руб./кг |
| ПРАЙМЕРЫ |
| Праймер Аквадюр | Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под полиуретановые и эпоксидные покрытия. Придает водоотталкивающие свойства, износостойкость. Применяется на влажных поверхностях. | Комплект 5+15 кг | 8,5 €/кг |
|  |  | Комплект 1+3 кг | 9,0 €/кг |
| Праймер Универсал–2K | Полиуретановый праймер без растворителя для загрязненных, влажных и пыльных оснований. | Комплекты 4 кг | 8,2 €/кг |
| Праймер НС | Полиуретановый наполненный праймер для очень гладких либо сильно шероховатых оснований. Отлично запечатывает поры и обеспечивает высокую адгезию. | Комплект 8 кг | 9,8 €/кг |

Стр.2 из 2

| Наименование | Назначение | Фасовка | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ |
| Рабберфлекс® | Однокомпонентный полиуретановый герметик для герметизации стыков фасадных и кровельных конструкций. Отличная адгезия к бетону, стеклу, алюминию, стали, дереву и ПВХ. Не течет, высокоэластичен. Наносится пистолетом. | Тубы 600 мл | 5,6 € |
| Рабберфлекс®- 50 | Однокомпонентный полиуретановый герметик для монтажного склеивания и герметизации. Используется для монтажа деталей в производстве судов и автомобилей, для запечатывания стеклопакетов, структурного остекления, герметизации швов в бетонных полах.Отличная адгезия ко всем поверхностям за исключением полиэтилена. Прочность на разрыв >2,5 МПа. Наносится пистолетом. | Тубы 600 мл | 5,9 € |
| ПОЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ |
| Гипердесмо®-D | Однокомпонентное полиуретановое покрытие. Применяется для защиты и окраски бетонных полов, кирпича, металлических, и деревянных поверхностей. Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость. Цвет прозрачный, серый, зеленый. | 20 кг | 6,3 €/кг |
|  |  | 5 кг | 6,7 €/кг |
| Гипердесмо® AD-Y | Прозрачное полиуретановое защитное покрытие для натурального камня, бетона, дерева, металла. Светостойкое (не желтеет от ультрафиолета). | 20 кг | 10,37 €/кг |
|  |  | 4 кг | 10,5 €/кг |
| Гипердесмо®- F2K | Двухкомпонентное полиуретановое не наполненное покрытие. Предназначено для устройства бесшовных наливных полов толщиной 2-6 мм, стойких к ударным и вибрационным нагрузкам, температурным перепадам, истиранию, воздействию водных растворов и нефтепродуктов. | Комплект 4,5+15,5кг | 6,6 €/кг |
| Гипердесмо®- F3K | Трехкомпонентное наполненное полиуретановое покрытие. Стойкое к высоким интенсивным механическим нагрузкам. Используется для создания не пылящих, противоскользящих, антибактериальных наливных полов. | Комплект 20 кг | Под заказ |
| ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ, ПИСТОЛЕТЫ, УСКОРИТЕЛИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ |
| Пигментные пасты | Белая, серая, синяя, зеленая, красно-коричневая, красная, желтая. ( RAL). | 1 кг | 29,0 €/кг |
| Пистолеты строительные | Avon LV (Англия) пластиковый, для туб 600мл и картриджей 310 мл. | шт | 22,0 € |
|  | Avon sachet (Англия) алюминиевый, для туб 600 мл и картриджей 310 мл. | шт | 42,0 € |
| Пистолеты пневматические | Winchester для картриджей 310 мл. | шт | 105,0 € |
|  | Wilton, для туб 600 мл. | шт | 120,0 € |
| Ксилол | Разбавитель для полиуретановых мастик. | 10 л, 5 л | 1,7 €/л |
| Акселератор–3000А | Ускоритель полимеризации полиуретановых мастик. | 1 кг | 20,0 €/кг |