ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТРОЙПЛАСТМАСС – СП»

433319, Ульяновская обл., Ульяновский р-н,

д.Салмановка, ул.Текстильщиков,1

тел/факс: (84254) 2-16-90, 2-10-80; 2-14 44, 2-25-99

Internet: www.stmass.ru; E-mail: market@stmass.ru

Предприятие является

Лауреатом Премии Правительства России в области качества.

Прайс-лист на линолеум

(цены утверждены с 01.12.2011 г.)

| № | Наименование коллекции | Ширина | Ед. изм. | Цена (с НДС), руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллекция «Премьера» Толщина 1,5 (±0,1) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 150 мкм. Слой ПВХ Полипропиленовое полотно | 1,5 м. | м2 | До 1 000 65,00 до 3 000 64,00 до 8 000 63,00 от 8 001 62,00 |
| 2 | Коллекция «Стандарт» Толщина 2,0 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 150 мкм. Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 190 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 1,5 м. | м2 | До 1 000 74,00 до 3 000 72,00 до 8 000 71,00 от 8 001 70,00 |
| 3 | Коллекция «Прима» Толщина 2,2 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 200 мкм. Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 240 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 1,5 м. | м2 | До 1 000 84,00 до 3 000 82,00 до 8 000 81,00 от 8 001 79,00 |
| 4 | Коллекция «Прима» Толщина 2,2 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 150 мкм. Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 240 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 2,0 м. | м2 | До 1 000 87,00 до 3 000 85,00 до 8 000 82,00 от 8 001 81,00 |
| 5 | Коллекция «Прима» Толщина 2,2 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 150 мкм. Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 250 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 3,0 м. | м2 | До 1 000 101,00 до 3 000 99,00 до 8 000 97,00 от 8 001 96,00 |
| 6 | Коллекция «Комфорт» Толщина 3,6 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 150 мкм. Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 450 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 1,5 м. | м2 | До 1 000 107,00 до 3 000 105,00 до 8 000 103,00 от 8 001 101,00 |
| 7 | Коллекция «Элита» Толщина 2,8 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 200 мкм. Слой ПВХ Стеклохолст Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 240 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 1,5 м. | м2 | До 1 000 83,00 до 3 000 81,00 до 8 000 81,00 от 8 001 79,00 |
| 8 | Коллекция «Офис» Толщина 2,4 (±0,2) мм. Структура: Лицевой износостойкий слой с печатным рисунком – 400 мкм. Слой ПВХ Стеклохолст Слой ПВХ Нетканое иглопробивное полотно 190 гр./кв.м.; 100 % полиэфир белого цвета | 1,5 м. | м2 | До 1 000 102,00 до 3 000 100,00 до 8 000 98,00 от 8 001 96,00 |

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008