ООО Гринборд Сибирь

630083, г. Новосибирск, ул. Зеленая роща 21/5,

Тел. (383) 299-89-37, +7-913-454-07-61,  e-mail: greenboardnsk@gmail.com

Система плит Green Board

Система плит Green Board® – многофункциональный, экологически чистый и безопасный строительный материал, удовлетворяющий всем критериям комфортного и безопасного жилья.

Плиты Green Board® абсолютно безопасны, так как не содержат токсичных и канцерогенных веществ: формальдегида, фенола, асбеста или любых других опасных ингредиентов.

В готовом виде плиты Green Board® по объему состоят из древесной шерсти (60%) и портландцемента (40%) с добавлением натурального минерализатора – раствора силиката натрия низкой концентрации.

Благодаря оптимально подобранному составу, плиты Green Board® обладают таким сочетанием свойств, которые выделяют их среди аналогичных плитных материалов:

Высокая экологичность
Экологичность плит сопоставима с массивом дерева.
Не содержат вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду
Водостойкость
Во влажной среде плиты не разбухают, не деформируются и не крошатся. Материал плит обладает ярко выраженным капиллярным эффектом.

Долговечность и прочность
Срок службы плит Green Board® практически неограничен, так как они не подвержены биологическому и химическому разрушению
Трещиностойкость и морозостойкость
Высокий показатель морозоустойчивости (не менее 50 циклов) делает Green Board® оптимальным материалом для фасадных работ и строительства каркасных домов

Огнестойкость
Плиты Green Board® относятся к группе горючести (Г1) — не поддерживают горение
Высокая биологическая стойкость
Благодаря специальной обработке древесины в процессе изготовления минерализатором, плиты не подвержены воздействию бактерий, грибков, насекомых, грызунов.

Звукоизоляция
Применение системы плит Green Board® позволяет создать оптимальный акустический комфорт.
Теплоизоляция
Обладают высокими теплоизоляционными свойствами, которые сохраняются в течение всего срока службы, в отличии от других теплоизоляционных материалов.

При этом плиты удобны и легки в обработке и монтаже, прекрасно удерживают крепежные элементы, что позволяет реализовать различные проектные и дизайнерские решения при ремонте и строительстве.

Марки плит входящих в систему GreenBoard.

GB1050  Конструкционная плита высокой плотности.

толщина: 10, 12, 14, 18, 22 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 1050 кг/м3

Основное применение - в качестве наружной и/или внутренней обшивки стен каркасных зданий, перегородок; наружной обшивки SIP-панелей, элемента конструкции стропильно-балочных систем, перекрытий, кровли, чернового пола.

GB3 Конструкционная плита высокой плотности.
толщина: 10, 12, 14, 18, 22 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 950 кг/м3
Основное применение - в качестве наружной и/или внутренней обшивки стен каркасных зданий, перегородок; наружной обшивки SIP-панелей, элемента конструкции стропильно-балочных систем, перекрытий, кровли, чернового пола.

GB3R, GB1050R  Плита высокой плотности с защитным 2-слойным покрытием. Выполняет функцию временной защиты от атмосферных осадков на период проведения монтажно-строительных работ.

толщина: 10, 12, 14, 18, 22 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 950, 1050 кг/м3
Применяются в перекрытиях, стропильно-балочных системах.

GB3F, GB1050F  Плита высокой плотности с защитным 3-слойным покрытием.

Покрытие "F" предохраняет от воздействия влаги и уменьшает деформацию плит при колебаниях влажности и температуры и выполняет функцию временной защиты от атмосферных осадков на период проведения монтажно-строительных работ.
Покрытие "F" сохраняет основные качества плит Green Board®: паропроницаемость, экологичность и пожаробезопасность. Ровная поверхность плит и хорошая последующая адгезия позволяет наносить любой вид финишной отделки, а так же может служить вариантом черновой отделки.

толщина: 10, 12, 14, 18, 22 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 950, 1050 кг/м3

GB2 Плита средней плотности.
толщина: 12, 14, 18, 25, 35 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 700 кг/м3
Основное применение - в качестве несъёмной опалубки в монолитных конструкциях из тяжелых или легких бетонов; наружной и/или внутренней обшивки стен каркасных зданий, перегородок; подшивки потолков; конструкции пола.

GB600 Плита средней плотности.
толщина: 14, 22, 25, 35 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 600 кг/м3
Основное применение - в качестве несъёмной опалубки в монолитных конструкциях из тяжелых или легких бетонов; наружной и/или внутренней обшивки стен каркасных зданий, перегородок; подшивки потолков.

GB450 Плита низкой плотности.
толщина: 25, 35 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 450 кг/м3
Основное применение - тепло-, звуко- изоляция, шумопоглощение, термо- гидрорегуляция микроклимата помещения.

Применяется в качестве несъёмной опалубки и обшивки каркасных стен, воспринимающих ограниченные нагрузки.

GB1 Плита низкой плотности.
толщина: 25, 35, 50, 100 мм
размер листа: ширина 600 мм, длина 3000 мм
плотность: 300 кг/м3
Основное применение - тепло-, звуко- изоляция, шумопоглощение, термо- гидрорегуляция микроклимата помещения.

Применение плит Green Board®

Систему плит Green Board® можно применять в жилищно-гражданском строительстве; общественных, спортивных, промышленных зданиях и сооружениях; агропромышленном и сельскохозяйственном комплексе.

Плиты Green Board® могут применяться: в каркасном, монолитном и каркасно-монолитном домостроении.

Каркасное строительство, коттеджи, школы, санатории, поликлиники, гостиницы, рестораны, бары, административные здания, офисы промышленные объекты, сауны, бассейны и другие строительные объекты
• Внутренняя и наружная обшивка стен, перегородок и других строительных конструкций
• Вентилируемые фасады
• Конструктивные элементы полов и перекрытий
• Подшивка потолков
• Основание под кровлю (в том числе и мягкую)
• Несъемная опалубка
	 — фундамент
	 — несущие стены
• Тепло и звукоизоляция
Основным достоинством дома целиком построенном с использованием системы плит Green Board®, является его энергоэффективность. В таком доме тепло зимой и прохладно летом. Материал плит естественным образом способен регулировать процессы влаго- и воздухообмена в помещении, обеспечивая комфортные условия проживания. При этом такой дом обладает существенными преимуществами перед другими видами домостроения.

Применение системы плит Green Board® в домостроении позволяет получить ряд преимуществ:
• Повышение экологичности жилья
• Снижение себестоимости строительства 1 кв. метра жилья
• Увеличение долговечности зданий и сооружений, что снижает эксплуатационные расходы
• Сокращение сроков строительства, а следовательно повышение оборачиваемости денежных средств
• Повышение степени огнестойкости строений
• Значительное снижение «мокрых» процессов
• Возможность ведения строительных работ без применения автомобильной грузоподъемной техники
• Возможность применения в любых климатических зонах
• Замена импортных материалов
• Повышение эффективности лесопользования и развития лесного хозяйства

Характеристики плит Green Board®

| Наименование показателя | GB1L | GB1 | GB450 | GB600 | GB2 | GB3 | GB1050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина, мм | 50 - 100 | 25-100 | 25, 35 | 14 - 50 | 12-35 | 10- 22 | 10- 22 |
| Плотность, кг/м3; мм | 150-250 | 300 | 450 | 600 | 700 | 950 | 1050 |
| Влажность, %, не более | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Разбухание по толщине за 24 ч, %, не более | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Водопоглощение за 24 ч, % не более | 61 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Модуль упругости, МПа, не менее | - | - | 300 | 550 | 700 | 1700 | 2000 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее | - | 0,2 | 0,8 | 2,3 | 2,7 | 9 | 12 |
| Прочность при сжатии, МПа, не менее | 0,04 | 0,15 | 0,15 - 0,20 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее | - | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,35 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт /(м*К) | 0,06 | 0,063 | 0,063 | 0,095 | 0,13 | 0,16 | 0,17 |
| Удельная теплоёмкость, кДж/(кг*К) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
| Твердость, МПа, не менее | - | 10 | 12 | 18 | 26 | 35 | 40 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, Н/мм, не менее | - | 6-8 | 8-10 | 18-20 | 20-22 | 50 | 77 |
| Расчетный коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |

Использование системы плит Green Board® расширяет перспективы малоэтажного домостроения и делает доступным для граждан России экологичное, долговечное, комфортное, энергоэффективное и экономичное жилье.