ООО «Армахимкомплекс», г Саратов

**прайс-лист** на металлопрокат **с 01.11.2016 г**

Адрес офиса и склада металлопроката: Песчанно - Умётский тракт, 2-й километр

тел. **(8452) 45-85-69, сот. 8-903-021-53-62**

**Сергей. Р**аботаем с удовольствием: пн. - пт. с 8.00 до 17.00 (до последнего клиента)

E-mail: armahimmet-2@yandex.ru суббота — с 8.00 до 11.30 (до обеда)

воскресенье — отдыхаем (по возможности)

|  |
| --- |
| Арматура периодическая (AIII) |
| Группа продукции | НТД | Марка стали | размеры | Вес, кг (п/м) | Розничнаяцена за метр | Розничнаяцена за штуку | Цена за т с НДС | резка | Наличие, т |
| Арматура Ø6 | ГОСТ 5781-82 | А III500С | 6,00 | 0,246 | 9,38 | **56,28** | 38100,00 | 6,50 | 0,200 |
| Арматура Ø8 Северсталь | ГОСТ 5781-82 | А III500С | 11,7 | 0,42 | 16,10 | **188,40** | 38800,00 | 6,50 | 0,890 |
| Арматура Ø10 Северсталь | СТО АСЧМ 7-93 | А500С | 11,7 | 0,64 | 24,32 | **284,55** | 38000,00 | 6,50 | 1,880 |
| Арматура Ø12 ММК | ГОСТ Р52544-06 | А500С | 11,7 | 0,94 | 34,25 | **400,73** | 36700,00 | 7,00 | 3,206 |
| Арматура Ø14 Калуга | ГОСТ Р52544-06 | А500С | 11,7 | 1,315 | 45,50 | **532,35** | 34600,00 | 9,00 | 0,200 |
| Арматура Ø16 ЧМК(Мечел) | СТО АСЧМ 7-93 | А500С | 11,7 | 1,64 | 59,04 | **690,77** | 36000,00 | 9,00 | 1,104 |
| Прокат листовой |
| Лист х/к 0,7 НЛМК | ГОСТ 16523-97 | 08пс | 1250х2500 | 17,25 | **807,30 руб/шт** | 46800,00 |  | 0,690 |
| Лист х/к 0,8 НЛМК | ГОСТ 16523-97 | 08пс | 1250х2500 | 20,0 | **910,00 руб/шт** | 45500,00 |  | 0,044 |
| Лист х/к 1,0 | ГОСТ 16523-97 | 08пс | 1250х2500 | 25,0 | **1125,00руб/шт** | 45000,00 |  | 0,975 |
| Лист х/к 1,2 | ГОСТ 16523-97 | Ст08пс6 | 1250х2500 | 30,0 | **1350,00 руб/шт** | 45000,00 |  | 2,763 |
| Лист х/к 1,2 | ГОСТ 16523-97 | Ст08пс6 | 1000х2000 | 20,0 | **930,00руб/шт** | 46500,00 |  |  |
| Лист х/к 1,5 | ГОСТ 16523-97 | 08пс | 1250х2500 | 37,2 | **1700,04руб/шт** | 45700,00 |  | 0,478 |
| Лист х/к 2,0 НЛМК | ТУ 14-106-321-2010 | 08пс | 1250х2500 | 50 | **2295,10 руб/ шт** | 45000,00 |  | 1,13 |
| Лист х/к 2,0 | ТУ 14-106-321-2010 | 08пс | 1000х2100 | 33,4 | **1536,40 руб/шт** | 46000,00 |  | 1,676 |
| Лист г/к 2,0 | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп | 1250х2500 | 50 | **1995,00руб/шт** | 39900,00 |  | 0,412 |
| Лист г/к 3,0 НЛМК | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп | 1250х2500 | 76,60 | **3025,70 руб/ шт** | 39500,00 |  | 1,024 |
| Лист г/к 4,0 НЛМК | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп | 1500х6000 | 279,00 | **10881,00руб/ шт** | 39000,00 |  |  |
| Лист г/к 5,0 НЛМК | ГОСТ 16523-97 | Ст3сп | 1500х6000 | 355,00 | **14022,50руб/ шт** | 39500,00 |  | 0,080 |
| Лист г/к 8,0 | ГОСТ14637-89; ГОСТ19903-74 | Ст3сп5 | 1500х6000 | 560,0 | **21840,00 руб/шт** | 39000,00 |  | 0,288 |
| Лист г/к 10,0 | ГОСТ14637-89; | Ст3сп5 | 1500х6000 | 690,0 | **26910,00 руб/шт** | 39000,00 |  |  |
| Лист г/к 12,0 | ГОСТ14637-89; | Ст3сп5 | 1500х6000 | 830,0 | **32370,00 руб/шт** | 39000,00 |  |  |
| Лист оцинкованый 0,55 | ГОСТ 14918-80 | ст.08пс, 2кл, | 1250х2500 | 13,54 | **762,75 руб/шт** | 56500,00 |  | 1,213 |
| Лист оцинкованый 0,7 | ГОСТ 14918-80 | ст.08пс, 2кл,ХШ | 1250х2500 | 17,5 | **983,50 руб/шт** | 56200,00 |  | 1,015 |
| Лист г/к рифлёный(чечевица) 4,0 НЛМК | ГОСТ8568-77 | 3сп | 1500х6000 | 284,0 | **11603,00руб/шт** | 41000,00 |  |  |
| Труба профильная |
| Труба Г/к, э/с Череповец | ТУ 14-105-737-04 | Ст1-2пс | 15х15х1,2х6,0 | 0,534 | 26,93 | **161,58** | 50500,00 | 6,00 | 1,66 |
| Труба Г/к, э/с Северсталь | ТУ 14-105-737-04 | Ст1ПС | 20х20х1,5х6,0 | 0,944 | 40,22 | **241,32** | 42600,00 | 6,50 | 0,897 |
| Труба х/к, э/с Волжский | ГОСТ 10705-91 | Ст 08пс | 20х20х1,2х6,0 | 0,69 | 35,75 | **214,50** | 51800,00 | 6,50 | 2,189 |
| Труба Г/к, э/с Северсталь | ТУ 14-105-737-04 | Ст1ПС | 40х20х1,5х6,00 | 1,31 | 60,26 | **361,56** | 46000,00 | 9,00 | 2,67 |
| Труба Г/к, э/с Череповец | ТУ 14-105-737-04 | Ст1пс-3пс/сп | 40х20х3,0х6,00 | 2,49 | 110,56 | **663,36** | 44400,00 | 12,00 | 0,118 |
| Труба Г/к, э/с | ТУ 14-89438172-009-2015 | Ст1пс | 40х25х1,5х6,10 | 1,49 | 64,00 | **417,24** | 42950,00 | 9,50 | 1,196 |
| Труба Г/к, э/с ГОСТ8645-68 | ТУ 14-105-737-04 | 2ПС | 40х40х1,5х6,0540х40х1,5х6,00 | 1,78 | 80,1580,10 | **484,91****480,90** | 45000,00 | 10,50 |  157,3м1,538т |
| Труба Г/к, э/с ТМК |  ТУ 14-2Р-328-97 | Ст 2ПС | 60х40х2,0х6,00 | 2,683 | 121,60 | **729,60** |  | 12,00 | 808,8м |
| Труба Г/к, э/с | ТУ 14-105-737-04 | (грунтованная) | 60х40х3,0х11,70 | 4,51 | 169,50 | **1983,15** |  | 13,00 | 6 м |
| Труба Г/к, э/с | ТУ 14-105-737-04 |  | 60х60х3,0х6,00 | 5,03 | 209,92 | **1259,52** | 41700,00 | 13,00 | 0,814 |
| Труба Г/к, э/с НТПЗ | ГОСТ 8645-68 | Ст3сп/пс | 80х40х2,0х6,00 | 3,584 | 148,38 | **890,28** | 41400,00 | 20,00 | 0,021 |
| Труба Г/к, э/с НТПЗ | ГОСТ 8645-68 | Ст 3пс | 80х40х4,0х6,00 | 6,822т/в | 253,78 | **1522,69** | 37200,00 | 20,00 |  |
| Труба Г/к, э/с | ТУ 14-105-737-04 |  | 80х80х3,0х6,00 | 7,083 | 276,25 | **1657,50** | 39000,00 | 20,00 |  |
| Труба Г/к, э/с | ТУ 14-105-737-04 |  | 80х80х4,0х12,00 | 9,34 | 382,53 | **4590,36** | 41000 | 20,00 |  |
| Труба Г/к, э/с(Бор,Нижегородская обл) | ГОСТ 13863-86 | Ст 3пс-5 | 100х100х4,0х12,00 | 11,444 | 433,73 | **5226,45** | 37900,00 | 28,00 | 2,790 |
| Труба э/с НТПЗ | ТУ 14-105-568-93 | СТ3СП5 | 120х120х4х12,00 | 14,25 | 612,75 | **7353,00** | 43000,00 | 28,00 | 0,513 |
| Труба э/с  | ТУ 14-105-568-93 | СТ3СП5 | 120х120х8х12,00 | 24,5 | 1002,05 | **12024,60** | 40900,00 | 28,00 | 8,820(ост4,6+2,4) |
| Труба э/с  | ГОСТ 30245-03 | Ст 3пс-5 | 160х160х8х12,00 | 48,61 | 2181,67 | **26180,00** | 44880,00 | 28,00 |  |
| квадрат |
| Квадрат Г/к  | ГОСТ 2591-2006 | Ст3СП  | 8х8х6,00 | 0,52 | 30,42 | **182,52** | 58500,00 | 6,50 | 0,505 |
| Квадрат Г/к  | ГОСТ 2591-2006 | Ст3СП  | 10х10х6,00 | 0,80 | 36,40 | **218,40** | 45500,00 | 7,00 | 0,75 |
| Квадрат Г/к  | ГОСТ 2591-2006 | Ст3ПС | 12х12х6,00 | 1,15 | 51,25 | **307,50** | 43800,00 | 8,00 | 2,669 |
| Квадрат Г/к  | ГОСТ 2591-2006 | Ст3ПС | 14х14х6,00 | 1,56 | 68,96 | **413,76** | 44200,00 | 10,00 | 0,505 |
| Квадрат Г/к  | ГОСТ 2591-2006 | Ст3ПС | 20х20 х5,85 | 3,14 | 137,54 | **804,61** | 43800,00 | 17,00 | 0,229 |
| уголок |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | (грунтованный) | 25х25х3,0 х6,0 | 1,20 | 48,00 | **288,00** | 40000,00 | 7,00 | 0,562 |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | Ст3сп-5 | 32х32х3,0 х 6,0 | 1,50 | 62,10 | **372,60** | 41400,00 | 8,00 | 4,361 |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс-5 | 40х40х4,0 х12,0 | 2,45 | 94,33 | **1131,96** | 38500 | 10,00 | 0,412 |
| Уголок равнополочный г/к ММК | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс-5 | 45х45х4,0х12,00 | 2,78 | 106,48 | **1277,76** | 38300,00 | 10,00 | 0,200 |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс-5 | 50х50х4,0 6,0 | 3,06 | 127,11 | **762,67** | 41600,00 | 10,00 |  |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | Ст3псСт3пс/сп5 | 50х50х5,0 11,750х50х5,0 12,0 | 3,81 | 147,45 | **1725,17****1769,40** | 38700,00 | 12,00 | 0,1991,829 |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс/сп5 | 63х63х5,0 х 12,05 | 4,97 | 190,36 | **2293,84** | 38300,00 | 14,00 |  0,541 |
| Уголок равнополочный г/к ММК | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс | 75х75х5,0 12,00 | 5,81 | 222,53 | **2670,36** | 38300,00 | 19,00 | 0,849 |
| Уголок равнополочный г/к | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс | 90х90х6,0 11,7 | 8,46 | 313,20 | **3664,44** |  | 25,00 | 46,8м(4шт) |
| Уголок равнополочный г/к ММК | ГОСТ 8509-93 | Ст3пс | 100х100х7,0 12,00 | 10,42 | 413,68 | **4964,16** | 39700,00 | 25,00 | 0,224(2шт) |
| швеллер |
| 6,5П Северсталь | ГОСТ 8240-97/ ТУ | Ст3пс/сп5 | 6,05 | 5,90 | 230,10 | **1380,60** | 39000,00 | 18,00 | 2,932 |
| 8 П | ГОСТ 8240-97 | Ст3пс | 11,70 | 7,05 | 274,95 | **3216,92** | 39000,00 | 18,00 | 0,961 |
| 10 П | ГОСТ 8240-97 | Ст3пс | 11,70 | 8,63 | 336,57 | **33937,87** | 39000,00 | 25,00 | 0,776 |
| 12 П | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп | 11,712,00 | 10,6010,36 | 412,51 | **4826,37 4950,13** | 39800,00 | 25,00 | 0,3180,995 |
| 14 П | ГОСТ 8240-97 | Ст3сп | 12,00 | 12,65 | 487,03 | **5844,36** | 38500,00 | 25,00 |  |
| 16 П | ГОСТ 8240-97 | Ст3пс | 11,70 | 14,49 | 557,87 | **6527,08** | 38500 | 25,00 | 0,954 |
| 18У ММК |  |  | 12,00 | 16,77 | 664,00 | **7967,92** | 39600,00 | 25,00 |  |
| труба |
| Ø 15х2,8х10,00 ВГП ВМЗ (теор вес) | ГОСТ3262-75 | СТ2ПС | 10,0 | 1,28 | 57,35 | **573,50** | 44600,00 | 6,50 | 3816,5м (382шт) |
| Ø20\*2,8х7,70 ВГП (Ø 26,8 Øусл20s2,8)ТМК | ГОСТ3262-75 | МСт 2ПС | 7,75 | 1,66 | 67,65 | **520,91** | 42000,00 | 6,50 | 2838,75м  |
| Ø 25х2,8х7,80 ВГП (33,5 Øусл25s2,8) ТМК | ГОСТ3262-75 | МСт 2ПС | 7,80 | 2,12 | 85,85 | **669,63** | 42000,00 | 6,50 | 2313,6м 299шт |
| Ø 32х3,2 х10,00 ВГП ВМЗ (теор вес) | ГОСТ3262-75 | СТ2ПС | 10,0 | 3,138 | 132,25 | **1322,50** | 42000,00 | 6,50 | 450м 49шт |
| Ø 40х3,5х6,00 ВГП (теор вес) г. Бор | ГОСТ3262-75 | Ст 3пс | 6.00  | 3,84 | 162,50 | **975,00** | 42000,00 | 9,5 | 282м  |
| Ø57х3,5х9,50(теор вес) труба прямошовная общего назначения (Ø 57s3,5) ТМК | ГОСТ10705-80 /ГОСТ10704-91 | МСт 2ПС | 9,50 | 4,62 | 182,00 | **1729,00** | 4200000 | 12,00 | 1054,5м 111шт |
| Ø 76х3,0 э/с г/к Северсталь | ТУ 14-105-737-04 | СТ3ПС-5 | 6,05 | 5,5 | 208,75 | **1262,94** | 37900,00 | 16,00 | 1,950(58шт+4,05м) |
| Ø 89х3,5э/с г/к Северсталь | ГОСТ10704-91 | СТ3СП-4 | 12,05 | 7,3 | 285,45 | **3439,67** | 40500,00 | 18,00 | 1,337 |
| Ø 108х3,5 г/к э/с Северсталь | ГОСТ10704-91 | Ст3пс/сп4 | 12м.00 | 8,98 | 352,98 | **4235,76** | 39700,00 | 23,00 | 2,020(19шт) |
| Балка |
| №20 Б 1 Арселор Польша | СТО АСЧМ 20-93 |  | **12,00** | 256,00 | 1231,19 | **14774,19** | 57750,00 |  |  |
| Круг  **(**гладкая арматура) |
| AI Ø 6,5 (катанка) |  ГОСТ 30136-95 | СТ3сп | 6,05 | 0,26 | 9,50 | **57,48** | 35000,00 | 6,00 | 1,806 |
| AI Ø 10 (катанка) | ГОСТ5781-82 | Ст3сп | 6,00 | 0,63 | 24,45 | **146,70** | 38200,00 | 6,50 | 1,920 |
| Ø 12 г/к (катанка) Северсталь | ГОСТ 535-05 | Ст3сп-5 | 6,05 | 0,92 | 33,22 | **200,99** | 36100,00 | 6,5 | 1,93 |
| Круг г/к Ø 16 |  | ст3 | Н/д | 1,65 | 61,34 |  | 37400,00 | 9,50 | 1,009 |
| Круг г/к Ø 25 |  | (грунтованный) | 5,85 | 3,93 | 150,00 | **877,50** |  | 12,00 | 17,55м (3 шт) |
| Круг г/к Ø 5 калиброванный | ГОСТ7417-75 | ст20 | Н/д | 0,154 | 12,17 | **48,93** | 79000,00 | 6,50 | 0,09 |
| Круг Ø 10 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д 3,85/5,85 | 0,64 | 26,56 | **102,26/ 155,38** | 41500,00 | 9,50 | 1,000 |
| AI Ø 16 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 1,64 | 65,42 |  | 39890,00 | 9,50 | 0,190 |
| Круг Ø 22 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 3,00 | 120,30 |  | 40100,00 | 12,00 | 0,105 |
| Круг Ø 30 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 5,57 | 250,65 |  | 45000,00 | 12,00 | 0,390 |
| Круг Ø 40 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 9,9 | 445,50 |  | 45000,00 |  | 0,230 |
| Круг Ø 52 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 17,0 | 677,45 |  | 39850,00 |  | 0,475 |
| Круг Ø 60 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 22,0 | 854,48 |  | 38840,00 |  | 0,630 |
| Круг Ø 85 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д 4,42 | 44,0 | 1795,20 | **7934,80** | 40800,00 |  | 0,380 |
| Круг Ø 95 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д |  |  |  | 35000,00 |  | 1,015 |
| Круг Ø 100 | ГОСТ2590-2006; | cт45 | Н/д | 61,65 | 2348,87 |  | 38100,00 |  |  |
| полоса |
| Полоса г/к Криворожсталь | ГОСТ 535-2005 | Ст3пс | 4х20х6,05 | 0,63 | 27,98 | **169,28** | 44400,00 | 6,00 | 1,49 |
| Полоса г/к Новосибирск МЗ | ГОСТ 103-2006 | Ст3пс | 4х40х6,05 | 1,26 | 55,44 | **335,42** | 44000,00 | 6,00 | 4,26 |
| проволока |
| Низкоуглеродистая Ø 1,2мм | ГОСТ 3282-74 |  | кг |  | 55,00 |  |  | 572 кг |
| Низкоуглеродистая Ø 3 мм | ГОСТ 3282-74 |  | Бухта 5 кг |  | 103,67 | 518,35 |  | 10кг |
| Проволока ВР- 1 Ø 5 мм | ГОСТ 6727-80 |  |  |  |  | 49500,00 |  |  |