Общество с ограниченной ответственностью "СибСтройСервис"                                                                                                               620142 г Екатеринбург, ул Цвиллинга, 7.                                                                                                 (343) 361-22-38; +7(922)181-22-38;                                                                                                                      e-mail: 3612238@mail.ru      
http://www.ngs-evrasia.ru

Прайс–лист на огнезащитные и огнебиозащитные составы промышленного назначения, действует с 15.01.2015 г. Продукция сертифицирована.

№ п/п
	
Наименование продукции
	
Предел огнес-тойко-сти, мин
	
Цена с НДС, руб./кг
(без учета тары)
	
Расход, кг/м2
	
Удель-ная цена, руб/м²
	
Срок службы,
лет внутри/ снаружи
	
Фасов-ка, кг
	
Срок хране-ния, мес
	
Назначение, основные достоинства
	
			до 1 тн
	более 1 тн
							
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
Для металлических конструкций

1
	
Покрытие огнезащитное
«КЕДР-МЕТ-С01» (+50С, +400С)
легкая сухая штукатурка
	
от 45

до 240

94

Договор-ная
	
птм 2,5 мм
	
90 мин 4,5

381

25/-

Меш-ок 12кг

12
	
Конструктивная огнезащита металлоконструкций методом влажного торкретирования . Для внутренних работ.
Самая низкая удельная цена (руб/м²)

птм 10,8 мм
	
240 мин 9,0
	
761

2
	
Покрытие огнезащитное «КЕДР-МЕТ-К» (+50С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимое, колеруется
	
от 45

до 90

180

Договор-ная
	
птм 4,1 мм
	
90 мин 3,01

488

25/-

Ведро мет. 20л (25кг)

12
	
Для внутренних работ. В зимний период краска выпускается в морозостойком варианте для транспортировки и хранения. Выдерживает до 4-х циклов
заморозки - разморозки.

птм 3,4 мм
	
60 мин 2,4
	
389

3
	
Покрытие огнезащитное для стальных конструкций «КЕДР-S ВМ» (+5ºС, +40ºС) цвет
белый с бежевым оттенком, на водной основе
	
от 45

до 120

195

Договор-ная

птм 4,1 мм

90 мин 2,8

491

20/-

Ведро мет. 20л (25кг)

12
	
Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 600С до плюс 600С и влажности не более 85 % отн.
	
					птм 3,4 мм
	60 мин 2,1
	
369

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

4
	
Краска огнезащитная для металлоконструкций
«КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, органоразбавляемая
	
от 45

до 120

253

Договор-ная
	
птм 4,1 мм
	
90 мин 3,0

683

25/12
	
Ведро мет. 20л
(23кг)

24
	Применима для условий крайнего севера и сейсмически активных районов. Предназначена для сырых, не отапливаемых помещений с относительной влажностью до 85 % и ограниченных атмосферных условий (под навесом) в диапазоне температур от минус 600С до плюс 600С.

птм 3,4 мм
	60 мин 1,90
	
433

5
	Фасадная защитная эмаль для краски
«КЕДР-МЕТ-КО» (-150С, +400С) цвет белый с бежевым оттенком, органо-разбавляемая

-

195

Договор-ная

0,17

30

25/12
	
Ведро мет. 20л (25кг)

24
	Для применения огнезащитной краски «КЕДР-МЕТ-КО» в атмосферных условиях (под навесом) или в помещениях с влажностью более 85% необходимо нанести фасадную защитную эмаль.
	
Для железобетона

6
	
Покрытие огнезащитное
«КЕДР-МЕТ-С01» (+50С, +400С)
легкая сухая штукатурка

180

94

Договор-ная
	
180 мин 9,0

761

25/-
	
Меш-ок 12кг

12
	Конструктивная огнезащита железобетона методом влажного торкретирования. Для внутренних работ.

7
	
Покрытие огнезащитное для железобетонных конструкций «КЕДР-S BM» (+50С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимое

150

195

Договор-ная
	
150 мин. 1,8

316

20/-
	
Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Для внутренних работ по огнезащите монолитных плит с несъемной опалубкой с грунтом по оцинковке, и пустотных плит с грунтом по бетону.
Колеруется.
	
Для электрических кабелей

8
	
Огнезащитная краска
«КЕДР-КБ» (+50С, +400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется
	
ПРГП ≤ 1,5 м при d=0,7 мм

180

Договор-ная

1,2

194

20/-
	
Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Огнезащитная краска «КЕДР-КБ» предназначена для огнезащиты кабельных линий, выполненных из кабелей с поливинилхлоридной, полиэтиленовой и резиновой оболочками.
	
Для воздуховодов

9
	
Покрытие огнезащитное
«КЕДР-МЕТ-В» (+50С, + 400С) цвет
белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется
	
EI 30 мин

180

Договор-ная
	
30 мин 1,54

250

15/-
	
Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Виброустойчивое огнезащитное покрытие «КЕДР-МЕТ-В» для воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции.

№ п/п
	
Наименование продукции
	
Группа огнеза-щитной эффек-
тивности
	
Цена с НДС, руб./кг
(без учета тары)
	
Расход, кг/м2
	
Удель-ная цена, руб/м²
	
Срок службы,
лет внутри/ снаружи
	
Фасов-ка, кг
	
Срок хране-ния, мес
	
Назначение, основные достоинства
	
			до 1 тн
	более 1 тн
	огне-защита
	био-защита
						
1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
Составы для древесины эконом класса

10
	
Антипирен-антисептик «Защита-ППП» (-70С, +400С)
Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2

II

52

Договор-ная

0,10 сухой

0,10 сухой

- /4,7

6/-

Ме-шок 30кг

36
	
Классическая солевая пропитка с нейтральной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Аналог состава МС.

11
	
Антипирен-антисептик «Защита-ППП-2» (СК усиленный) (-70С, +400С)
Сухой концентрат, колеруется, растворять в воде 1:2,5

I, II

95

Договор-ная

0,13/ 0,06* сухой

0,13/ 0,06 сухой

11,1/5,1

12/-

Ме-шок 26кг

36
	
Пропитка со щелочной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних работ. II гр. огн. эффективности -117 г/м2
за 1 проход !!!

12
	
Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (-350С, +400С)
Концентрат всесезонный, разбавлять водой 1:1 (-350С) 1:2 (-150С) 1:3 (-100С)

I , II

145

Договор-ная

0,06/ 0,04
концен-трат

0,06/ 0,04 концен трат

7,8/ 5,2

12/5

Канис-тра 20л (28кг)

36

Зимняя пропитка со щелочной реакцией.
Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних и наружных работ. Надежно пропитывает мороженную и обледеневшую древесину.

13
	
Состав огнезащитный «КЕДР-АН6 (Щ)» (ГР)
(-100С, +400С) готовый раствор

I , II

40

Договор-ная

0,24/ 0,15

0,24

8,6/ 5,4

12/5
	
Канис-тра 20л (20кг)

36

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
Краски, биоантипирены для древесины

14

Состав огнезащитный «КЕДР-АН6»
(-100С, +400С)

I, КМ1

73

Договор-ная

0,22/ 0,32

-

14,5/-

10/-

Канис-тра 20л (25кг)

12
	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций. Для внутренних работ. Не взаимодействует с оцинкованными и алюминиевыми поверхностями.
I группа огнезащитной эффективности за 1 проход! Класс пожарной опасности КМ1

15
	
Краска огнезащитная для древесины «КЕДР-КД»
цвет белый с бежевым оттенком, водорастворимая, колеруется

I

180

Договор-ная

0,23

-

37,3/ -

15/-

Ведро мет. 20л (25кг)

12
	Воднодисперсионная термо-вспучивающаяся краска для огнезащиты конструкций из древесины и древесных материалов (ДСП, ДВП, фанеры и др.) внутри зданий. Возможно нанесение на ранее окрашенные поверхности.

16
	
Биоантипирен «КЕДР-МА» (Летний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-30С, +400С)

I , II

107

Договор-ная

0,24/ 0,15

0,06

23/ 14,4

16/9

Канис-тра 20л (25кг)

36
	Пропитка с кислотной реакцией. Огнезащита деревянных конструкций для наружных работ и помещений повышенной влажности (многократно усилены биоцидные свойства и срок службы.) Особо популярен у владельцев загородных домов. Выдерживает прямой поджог!

17
	
Биоантипирен «КЕДР-МА» (Зимний) УСИЛЕННЫЙ, атмосферостойкий, (-200С, +400С)

I , II

130

Договор-ная

0,24/ 0,15

0,06

28,1/ 17,6

16/9

Канис-тра 20л (25кг)

36

18
	Биоантипирен «КЕДР» (Летний) (-30С, +400С) атмосферостойкий,
готовый к применению

I , II

86

Договор-ная

0,27/ 0,18

0,08

20,9/ 13,9

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

Классическая пропитка реагентного

типа с кислотной реакцией. Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций.
Для внутренних и наружных работ. Надолго обеспечивает комплексную защиту древесины.

19
	Биоантипирен «КЕДР» (Зимний) (-200С,+400С) атмосферостойкий,
готовый к применению

I , II

106
	
Договор ная
	
0,27/ 0,18

0,08
	
25,8/ 17,2

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

20
	Антисептик-концентрат «КЕДР»
(Доктор - Летний) (-30С,+400С)
разбавлять водой 1:3

-

58

Договор-ная

-

0,08

-

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

Составы для летнего и зимнего антисептирования по дереву, камню, бетону, кирпичу с защитой от гниения, древесных грибов, насекомых. Для внутренних и наружных работ. Высокоэффективный фунгицид.

21
	Антисептик «КЕДР»
(Доктор - Зимний) (-200С,+400С)
готовый к применению

-

70

Договор-ная

-

0,2

-

15/6
	
Канис-тра 20л (25кг)

36

22
	
Антисептик «КЕДР-МВ»
атмосфероводостойкий для наружных работ (-100С, +400С)

-

115

Договор-ная

-

0,15

-

-/10* -/35*
	
Канис-тра 20л (16кг)

12
	Защита деревянных конструкций, «работающих» в жестких атмосферных условиях, при контакте с грунтом и водой *10 лет при поверхностной пропитке,
35 лет при объемной пропитке.

23
	
«КЕДР» (Отбеливатель) двухкомпонентный (А+В)

-

54

Договор-ная

-
	
0,15А/

0,15В

-

-
	
Канис-тра 2х20 кг

6
	Предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность древ. Многократно эффективнее однокомпонентных составов !!!

Скидки на единовременную покупку составов для древесины. (действуют в течение календарного года)

Общая сумма (тыс.руб.)
	
от 50 до 100 тыс. руб
	
свыше 100 тыс. руб.
	
свыше 300 тыс. руб.
	
свыше 500 тыс. руб.
	
свыше 700 тыс. руб.
	
свыше 1 млн. руб.

Скидка
	
3%
	
5%
	
7%
	
10%
	
15%
	
Договорная

Примечание: 1 – стоимость тары: канистра, ведро мет. 20л (25кг) – 190 руб.; 2 – скидки на стоимость тары не распространяются;
3 – расчет удельной цены ( руб/м²) сделан с учетом средней скидки 10%. * расход концентрата для реальных чердачных условий.
Все права защищены «НПО ХИМЦЕНТР».