# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

# «Гидротэкс-Б»

## Гидропломба

( БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ РЕМОНТНЫЙ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ НАПОРНЫХ ТЕЧЕЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ РАБОТАМ

## Быстротвердеющая в течение 3-5 минут гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды (для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях).

## РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-Б» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Б»  используется  при ликвидации напорных течей через трещины, швы, технологические отверстия в конструкциях.  Рекомендуется применять совместно с основными модификациями (ТМ «Гидротэкс-В»; ТМ «Гидротэкс-У»; ТМ «Гидротэкс-К»; ТМ «Гидротэкс-Л»).

Область применения: Является вспомогательной модификацией и применяется в период подготовки поверхностей конструкций к производству гидроизоляционных работ. При устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б» устойчив к воздействию агрессивных  сред.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б» воздухопроницаем.

- Быстрая ликвидация напорных течей от 3 до 5 мин.

- Высокие водоостанавливающие свойства за счет быстрого срока схватывания готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б» и быстрого набора прочности ее затвердевшего раствора.

- Усиленное сцепление затвердевшего  раствора гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б» с обрабатываемой поверхностью.

- Достаточно затворить водой и готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Б» вдавить в заранее разделанное место напорной течи.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматируют) их.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе.

- Не содержит растворителей.

- Сухая гидроизоляционная смесь разрешена для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасна.

## ОПИСАНИЕ

- Сухая  дисперсная  строительная  гидроизоляционная  проникающая  капиллярная  смесь ТМ «Гидротэкс-Б» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя  и комплексных  химических добавок.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Температура окружающей среды при применении. | Не менее +5.°С. |
| --- | --- |
| Срок схватывания | 0,3-5,0 мин. |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), в возрасте 3 сут. | 2,1 МПа (21 кгс/см.2) |

## РАСХОД

- Расход составляет 1,9-2,0 кг (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) на 1дм3.

## УПАКОВКА

- Полимерное ведро весом 6 кг.

## ВНЕШНИЙ ВИД

## Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед   подготовкой к разделке мест напорных течей и устройству дренажа:                                  Необходимо произвести осмотр очищенных, в соответствии с инструкциями по применению (основных модификаций) сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс», поверхностей конструкций. Визуально определить и отметить места напорных течей.

Подготовка, разделка мест напорных течей и устройство дренажа

- Разделка мест напорных течей и устройство дренажа: В местах напорных течей  и интенсивного намокания поверхности конструкций «плачущая поверхность» устраивают отверстия диаметром 30-40 мм, глубиной 70-100 мм. В подготовленные отверстия вставляют дренажные трубки (из поливинилхлорида) диаметром 20-25 мм. длиной 180-200 мм. Дренажные трубки закрепляют в подготовленных отверстиях при помощи готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б». Дренажная трубка должна выходить на 100-120 мм. за плоскость конструкции.

Приготовление готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б»

- Для приготовления  гидроизоляционной  смеси готовой к применению: Из упаковки в  удобную предварительно смоченную емкость высыпать сухую гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Б», в количестве  необходимом для  заделки одного подготовленного места напорной течи (примерно  300-400г. сухой смеси).

- Сухую гидроизоляционную смесь: Тщательно перемещать, после чего затворить водой комнатной температуры (200С.) в количестве 15% от ее веса  (45-60млл. воды на 300-400г. сухой смеси). Энергично перемешать до  придания смеси  консистенции «сырой земли». Затем, разминая руками сформировать полученную готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Б» в форме шара.

- Затворения сухой гидроизоляционной смеси: Производить за одни раз при энергичном перемешивании лопаткой в течение 30-40 сек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вода затворения должна быть комнатной температуры(200◦С.).   Емкость для затворения и лопатка должны быть смочены водой. Повторно добавлять воду категорически запрещается.

Заделка разделанных и подготовленных мест напорных течей готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Б»

- Заделка разделанных и подготовленных мест напорных течей готовой к применению гидроизоляционной смесью: Готовую к применению гидроизоляционную смесь с силой вдавить в подготовленное место руками или зачеканить при помощи металлического или деревянного цилиндра диаметром соответствующим диаметру дренажного отверстия. Прижать и удерживать в течение 3-5 мин. Заполнение готовой к применению гидроизоляционной смесью дренажного отверстия производить на глубину меньше глубины дренажного отверстия на 2-3 см. Через час после блокирования напорной течи, полностью заделать дренажное отверстие готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш». Вертикальные напорные течи изолируются сверху вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ: При появлении ранее не выявленных напорных  течей, необходимо   произвести операции по подготовке и разделки мест напорных течей, и их ликвидации в соответствии с положениями данной инструкции.

Техника безопасности

- Работы по устройству гидроизоляции: Производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

Правила хранения

- Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-Б»: Хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки устанавливают на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 4 рядов. При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

Срок годности

- Гарантийный срок хранения: Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-Б», при соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер.

Внимание

- Несоблюдение: Положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы по устройству гидроизоляции производить при температуре окружающей среды не ниже +5° С.