| Наименование показателя | Норма для марок |
| --- | --- |
|  | ТУ | ПТЭ-40 | ПTЭ-50 | ПTЭ-75 П-75 | ПTЭ-75C | ПTЭ-100 | ПTЭ-100C | ПTЭ-125 П-125 | ПTЭ-150 | ПTЭ-150C ПTЭ-150CA | ПTЭ-175 П-175 | ПTЭ-200 П-225 |
| 1. Плотность, кг/м3 | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 35-45 | 40-56 | 57-83 | 57-83 | 84-110 | 84-110 | 111-138 | 139-155 | 139-155 | 156-190 | 191-230 |
| 2. Теплопроводность, Вт/мК не более при температуре: λА λБ 283±5К 298±5К 398±5К 573±5К | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 0,040 0,041 0,035 0,035 0,055 0,094 | 0,039 0,040 0,034 0,035 0,054 0,093 | 0,038 0,040 0,036 0,036 0,053 0,089 | 0,036 0,036 0,053 0,089 | 0,038 0,040 0,036 0,037 0,052 0,092 | 0,036 0,037 0,052 0,092 | 0,040 0,041 0,037 0,037 0,055 0,096 | 0,042 0,043 0,037 0,038 0,057 0,098 | 0,037 0,038 0,057 0,098 | 0,042 0,044 0,038 0,039 0,059 0,099 | 0,043 0,044 0,038 0,039 0,059 0,099 |
| 3. Содержание органических веществ по массе, % не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Сжимаемость, % не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 25 | – | – | – | 10 | 10 | 6 | – | 4 | – | – |
| 5. Сжимаемость после сорбционного увлажнения, % не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 35 | – | – | – | 12 | 12 | 7 | – | 5 | – | – |
| 6. Прочность на сжатие при 10 % деформации, кПа не менее | ТУ 5762-010-00126238-2013 |  |  |  |  | 10 |  | 15 | 20 |  | 60 | 70 |
| 7. Водопоглащение при кратковременном погружении, кг/м2 не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8. Водопоглащение при долговременном погружении, кг/м2 не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9. Паропроницаемость, м2/мч Па/мг не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Физико-механические свойства теплоизоляционных плит марки «ПТЭ» на основании ТУ

| 10. Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа не менее | ТУ 5762-010-00126238-2013 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Отклонение от прямоугольности, мм/м не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12. Отклонение от плоскостности, мм не более | ТУ 5762-010-00126238-2013 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |