# Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь

«ГИДРОТЭКС-Р» Ремонтный

( БЕЗУСАДОЧНЫЙ РЕМОНТНЫЙ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ  ВЫРАВНИВАНИЯ ИЛИ ОШТУКАТУРИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ   КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ РАБОТАМ

Безусадочная   гидроизоляция с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды (для  выравнивания поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций  и для  самостоятельной штукатурной гидроизоляции).

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-Р» предназначена для защиты бетонных, железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений от водопроницания и воздействия агрессивных сред.  Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Р»,  используется  для ремонта и выравнивания поверхности конструкций, подготовки их к производству гидроизоляционных работ. Рекомендуется применять совместно с основными модификациями (ТМ «Гидротэкс-В»; ТМ «Гидротэкс-У»; ТМ «Гидротэкс-К»; ТМ «Гидротэкс-Л»). Допускается  использовать ее как самостоятельную штукатурную гидроизоляцию.

Область применения: Является вспомогательной модификацией и применяется в период подготовки поверхностей конструкций к производству гидроизоляционных работ, а также, используется как самостоятельная штукатурная гидроизоляция. При устройстве гидроизоляции в реконструируемых и вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения (гражданского, промышленного, специального).

## ДОСТОИНСТВА

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Р» устойчив к воздействию гидростатического давления.

- Покрытие из затвердевшего раствора гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Р» воздухопроницаемо.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Р» безусадочная, ее затвердевший раствор не требует дополнительного ухода.

- Обладает высокой степенью адгезии, образуя единое целое с обрабатываемой поверхностью конструкций.

- Обработанная поверхность конструкций легко подвергается окраске, побелке и пр.

- Экологически чист.

- Химические составляющие, проникая в капиллярные поры бетона, герметизируют (кольматирует) их.

- Затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Р» образует высокопрочное поверхностное покрытие.

- Значительное увеличение межремонтных сроков эксплуатации зданий и сооружений.

- Сухая гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Р» затворяется обычной водопроводной водой.

- Подготовка  поверхности конструкций не требует от производителя гидроизоляционных работ специальных знаний.

- Готовая к применению гидроизоляционная смесь ТМ «Гидротэкс-Р» наносится на влажную поверхность конструкций.

- Время выработки готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Р» составляет более 1,5-2 часов.

- Оборудование легко очищается водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- На цементной основе.

- Не содержит растворителей.

- Сухая гидроизоляционная смесь разрешена для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- Огнебезопасна.

## ОПИСАНИЕ

- Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная проникающая капиллярная смесь ТМ «Гидротэкс-Р» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя и комплексных химических добавок.

| ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Таблица 1 |
| --- |
| Условия эксплуатации | -40…+90.° С |
| Водонепроницаемость на «отрыв» при толщине слоя 1 см не менее | 0,6 МПа (6 атм.) |
| Водонепроницаемость на «прижим» при толщине слоя 1 см не менее | 0,8 МПа (8 атм.) |
| Предел прочности при изгибе, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 4 МПа (40 кгс/кв. см) |
| Предел прочности при сжатии, затвердевшего раствора в возрасте 28 суток не менее | 20 МПа (200 кгс/кв. см) |
| Прочность сцепления с основанием (адгезия), в возрасте 28 суток | 1,7 МПа (17 кгс/кв. см) |
| Морозостойкость затвердевшего раствора не менее | 200 циклов |
| Температура окружающей среды при нанесении, готовой к применению гидроизоляционной смеси не менее: +50.С. |  |

## РАСХОД

- Расход составляет 1,5-1,7 кг. (в пересчете на сухую гидроизоляционную смесь) при толщине слоя готовой к применению гидроизоляционной смеси 1мм. на 1м2 поверхности. Расход зависит от качества подготовки поверхности.

## УПАКОВКА

- Полипропиленовый мешок весом 25 кг.  Полимерное ведро весом 15 кг.

## ВНЕШНИЙ ВИД

## Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций к производству работ по выравниванию поверхности конструкций или устройству штукатурных гидроизоляционных работ

- Первичная очистка поверхности конструкций: Поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций очищаются от поверхностной пленки цементного камня, штукатурки, краски, масел, различных защитных слоев и прочее, вручную (стальными щетками) или механизированным способом (при помощи перфоратора, электродрели, пескоструйным аппаратом или водоструйным  аппаратом  высокого давления). До структурно прочного основания. Первичная очистка поверхности конструкций позволяет выявить не видимые ранее дефекты (трещины, каверны, напорные течи и т.д.).

Внимание: подготовку необходимо производить как на старых, так и на новых поверхностях.

- Расшивка и разделка: Вертикальные и горизонтальные швы бетонных блоков, холодные швы бетонирования, швы примыкания: пол – стена; потолок – стена, расшиваются на глубину не менее  20 мм. Раскрытие швов производится под прямым углом до боковых граней конструкций, но не менее 20 мм, (устройство штрабы 20×20 мм, по всей длине шва). Швы кирпичной кладки расшиваются на глубину не менее 5 мм. Вводы коммуникаций разделываются  под прямым углом на глубину не менее 50-70 мм. Шириной от края гильзы не менее 50 мм. (устройство штрабы  по всей длине окружности). Из тела конструкции удаляются все инородные включения (торчащая арматура, закладные детали от использованной опалубки и т.д.) и разделываются под прямым углом на глубину не менее 20 мм. Произвести очистку разделанных мест. Оголенная арматура очищается от бетона и отслаивающейся ржавчины.

- Разделка мест напорных течей и устройство дренажа: Перед  нанесением  готовой  к  применению  гидроизоляционной  смеси ТМ «Гидротэкс-Р», необходимо определить места напорных течей, свищей и произвести их разделку. При помощи устройства дренажа  понизить давление напорной воды (смотреть инструкцию по применению сухой гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Б»).

- Финишная очистка поверхности конструкций: Производится водоструйными машинами высокого давления (ВСМ Б3; А3; А5; Д5) или водопроводной напорной водой из шланга (при отсутствии водоструйных машин), с целью удаления остатков очистки, обеспыливания, предварительного насыщения поверхности конструкций водой.

- Заделка расшитых и разделанных мест в конструкциях: Расшитые и разделанные места (швов, примыканий, вводов коммуникаций, технологические отверстия) в конструкциях. А также поверхностные дефекты (каверны глубиной более 20мм., трещины и т.д.). Заделать готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Ш» (см. инструкцию по применению) на всю глубину. Прямые и острые углы примыканий выполнять в виде выкружек.

- Заделка разделанных и подготовленных мест напорных течей: Заделать места напорных течей готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Б» (см. инструкцию по применению).

- Основным условием подготовленной поверхности конструкций к производству работ по выравниванию поверхности или устройству штукатурной гидроизоляции является структурно прочное основание, открытые капиллярные поры бетона.

- Поверхность конструкций считается подготовленной, если она чиста, на ощупь шероховата, обильно увлажена.

- Гидроизоляционные штукатурные работы производить не ранее чем через трое суток, после выполнения работ по подготовке поверхности конструкций.

## Приготовление готовой к применению гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Р»

- Для приготовления  гидроизоляционной  смеси  готовой к применению: Из упаковки в  удобную емкость или штукатурный миксер высыпать сухую гидроизоляционную смесь «Гидротэкс-Р», в количестве  необходимом для  ее выработки в течение 1,5-2 часов.

- Для приготовления гидроизоляционной смеси готовой к применению (для производства работ по выравниванию поверхности конструкций): Необходимо сухую гидроизоляционную  смесь  затворить водой комнатной температуры (18-200С.) в количестве 18% от ее веса (4,5л. воды на 25кг. сухой смеси).

- Для приготовления гидроизоляционной смеси готовой к применению (для производства работ по оштукатуриванию поверхности конструкций): Необходимо сухую гидроизоляционную смесь затворить водой комнатной температуры (18-200С.) в количестве:  Для первого слоя «обрызг». Готовят гидроизоляционную смесь   (консистенции сметаны) из расчета 20-25% воды от  веса сухой смеси  (5-6,25 л. воды на 25 кг. сухой смеси). Для второго слоя «грунт». Готовят более густую (тестообразную) гидроизоляционную смесь из расчета 18% воды от  веса сухой смеси (4,5 л. воды на 25 кг, сухой смеси).

- Перемешать: Вручную или в штукатурном миксере в течение 5-7 минут, сделать 5  минутный технологический перерыв, и повторно, без добавления воды перемешивать в течение 5-7 минут до получения однородной пластичной смеси.

- Гидроизоляционная смесь: Готова к применению для выравнивания поверхности конструкций или производства штукатурных гидроизоляционных работ, если она однородна, пластична.

- В процессе работы необходимо: Производить дополнительное перемешивание, готовой к применению гидроизоляционной смеси, без добавления воды.

Выравнивание или оштукатуривание поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций готовой к применению гидроизоляционной смесью ТМ «Гидротэкс-Р»

- При производстве работ по выравниванию поверхности конструкций: Каверны и выемки на поверхности конструкций глубиной до 15-20 мм. заделать, заполняя  их готовой  к  применению  гидроизоляционной  смесью  ТМ «Гидротэкс-Р, на всю глубину.  Произвести выравнивание поверхности полутерком. Поверхность должна быть ровной и  шероховатой, что улучшит условия сцепления, для нанесения последующих гидроизоляционных слоев основных модификаций, готовых к применению гидроизоляционных смесей ТМ «Гидротэкс».

ПРИМЕЧАНИЕ: Гидроизоляционные работы производить не ранее чем через трое      суток после производства работ по выравниванию поверхности конструкций.

- При производстве работ по оштукатуриванию поверхности конструкций, готовую к применению гидроизоляционную смесь ТМ «Гидротэкс-Р»: Наносят на них несколькими слоями.  Первый слой «обрызг»,   наноситься резким широким броском со штукатурного ковша,  полностью покрывая поверхность стены толщиной слоя 3-9 мм. Второй слой  «грунт»,  наноситься после того, как «обрызг» схватился. Наносят его тем же методом, что и «обрызг». Толщина слоя (10-15 мм.). После набрасывания, поверхность выравнивают правилом по установленным маякам снизу вверх зигзагообразными движениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: При  требуемой толщине штукатурного слоя более 15 мм.     Штукатурный слой наносить на поверхность конструкций  по металлической или стеклотканной сетке, послойно. Последующие слои наносить после предыдущих с соблюдением Технологии Производства Штукатурных Работ не ранее чем через 24 часа.

- За исключением случая: Применения  в жарком и сухом климате, затвердевший раствор гидроизоляционной смеси ТМ «Гидротэкс-Р» не требует специального ухода. В экстремальных условиях (высокая температура, выветривание, прямые солнечные лучи, и т.д.), когда происходит активное испарение влаги: Необходимо не допустить высыхания затвердевшего раствора в течение 3-х суток. В качестве возможных обеспечивающих мер, могут быть рекомендованы, такие средства как: орошение водой, укрывание его материалами, препятствующими активному испарению.

- Перед производством: Отделочных работ (окраска, побелка, оклейка обоями и т.д.) поверхность промыть 5% раствором уксусной кислоты, затем водопроводной водой.

Техника безопасности

- Работы по устройству штукатурной гидроизоляции: Производить в резиновых перчатках, применять защитные очки. Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ. При попадании раствора на слизистую оболочку глаз, промыть их водой и обратиться к врачу.

Правила хранения

- Сухие дисперсные строительные  гидроизоляционные  проникающие капиллярные смеси ТМ «Гидротэкс-Р»: Хранить в сухих, закрытых складских помещениях в упаковке изготовителя, не допуская их увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки. При температуре окружающей среды выше +300С следует защищать упаковку от попадания прямых солнечных лучей. При хранении упаковки укладывают на деревянные поддоны на расстоянии 15см. от пола в ряды не более 8 рядов. При складировании на большую высоту предусматривать мероприятия, предотвращающие разрыв (разлом) упаковки. Поддоны с упаковкой должны быть укрыты плотной полимерной пленкой на весь период хранения.

Срок годности

- Гарантийный срок: Гарантийный срок хранения сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс-Р», при соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковке из полимерных ведер.

Внимание

- Несоблюдение: Положений инструкции, Технологического Регламента на производство работ при устройстве гидроизоляции с применением сухих дисперсных строительных гидроизоляционных проникающих капиллярных смесей ТМ «Гидротэкс» (подготовки поверхности, приготовление гидроизоляционной смеси готовой к применению и т.п.) может привести к изменению заявленных характеристик.

- Работы по устройству гидроизоляции производить при температуре окружающей среды не ниже +5° С.