Области применения в строительстве

| Изолон является одним из самых эффективных теплоизоляторов и позволяет значительно уменьшить массу конструкций и сэкономить полезную площадь. Для сравнения, 1 см изолона заменяет:  1,2 см пенополистирола;  1,5 см минеральной ваты;  15 см кирпичной кладки;  4,5 см дерева (ель, сосна). В соответствии с протоколами сертификационных испытаний научно-исследовательского института строительной физики, Изолон марок ППЭ и НПЭ рекомендован для теплоизоляции ограждающих конструкций, холодильного оборудования и трубопроводов, с учетом требований нормативной технической документации на конструкции и оборудование, а также в качестве упругих звукоизолирующих прокладочных материалов в конструкциях межэтажных перекрытий и фундаментов под инженерное оборудование. Ниже приведены лишь некоторые варианты применения Изолона: |
| --- |
| Область применения | Описание / функция |
| Листы для отверждения бетона | Листы, предупреждающие потерю тепла при гидратации во время кладки бетона при низких температурах |
| Шумо- и теплоизоляция полов (флотирующие/ плавающие полы) | Листы изолона (иногда с тисненой поверхностью) используются в качестве акустических перегородок между бетонными блоками и полом. |
| Подложка под паркет, доску-ламинат и различные напольные покрытия | Листы изолона (иногда сложные, с тисненой поверхностью) для тепло- и звукоизоляции и как барьер при подъеме водяного пара. |
| Подполовая изоляция | Листы изолона для ударозвуковой изоляции полов, мягкие и эластичные подстилки под паркет, линолеум, ковровые покрытия или другие типы пола. |
| Подстилка под искусственный дерн | Листы изолона как подстилки для искусственного дерна. |
| Фундаменты строений (разделяющие перегородки) | Листы и настилы из изолона используются для разделения смежных стенок, подвергаемых вибрации и движению. |
| Трубоизоляция | Полосы изолона для теплоизоляции труб горячего и холодного водоснабжения. |
| Изоляция вентиляционных труб | Листы или настилы из изолона для тепловой и звуковой изоляции кондиционерных установок (адгезивная или механическая фиксация / крепление). |
| Стыки бетонных тротуаров | Листы или настилы между бетонными блоками для снижения нагрузки и предупреждения образования трещин. |
| "Плавающие" ступеньки лестницы | Листы для ударозвуковой изоляции от пола и боковых стен. |
| Уплотняющие ленты | Уплотнение стыков сборных элементов зданий и конструкций. Первичное уплотнение для расширяющихся соединений или несвязывающая подложка для уплотнителей от поступления холодного воздуха. |
| Мембрана скольжения | Полоса из изолона в качестве перегородки между бетонными конструкциями легкого веса. |
| Мембранная защита | Листы из изолона в качестве механической защиты для уплотняющих мембран. |
| Пороговые уплотнения, перегородки стен | Ленты в качестве уплотнения против воды и воздуха между фундаментом, перегородками стен и пороговой плитой. |
| Изоляция ребристой крыши | Лист изолона, наклеенный или напластованный на ребристую металлическую крышу для теплоизоляции, предупреждения конденсации влаги и снижения шума. |
| Лента для утепления окон | Лента из изолона с адгезивным слоем в качестве уплотняющего соединения между стеклом и рамой. |
| Теплоизоляция стен | Листы изолона для теплоизоляции и покрытия стен коттеджей, дачных домиков, гаражей, кессонов и т.д. |
| Теплоотражающие экраны | Для снижения тепловых потерь листы изолона с металлизированной полимерной пленкой крепятся к поверхности зарадиаторного участка наружной стены (см. ниже). |
| Благодаря равномерной ячеистой структуре и эластичности, Изолон очень удобен в монтаже. В общем случае монтаж ведется путем приклеивания к поверхности, стыки формируются внахлест, возможна сварка строительным феном. Рекомендуемые клеи: АКРОЛ КОНТАКТНЫЙ (ТУ ОП 2241-001-32998388-97), аква-спрей "НЕОПРЕН 2136", клей 88-НП. Следует помнить, что перед склеиванием рекомендуется очистить поверхности от пыли, жира, масла и т.п. С помощью монтажных двусторонних скотчей Изолон легко крепится даже на изогнутую поверхность. Для крепления на ровную гладкую поверхность можно использовать степлеры, шурупы, рейки и т.п. При укладке паркета или доски-ламината необходимо соблюдать осторожность, сохраняя листы Изолонабез разрывов и порезов. Не допускать звуковых мостиков между бесшовными полами и бетонными перекрытиями, стенами и проходящими через них трубопроводами. При укладке Изолона в качестве теплоизолирующего слоя необходимая толщина листа рассчитывается согласно СНиП 11-3-79 "Строительная теплотехника". |
|  | Теплоотражающий экран (Изолон + металлизированная полимерная пленка) Как показывают исследования, потери тепла через зарадиаторный участок наружной стены значительно превосходят потери тепла через соседние участки стены. Наиболее эффективным средством для снижения тепловых потерь является крепление к поверхности зарадиаторного участка теплоотражающего экрана. Комбинированный материал изделия обладает двойным эффектом сбережения тепла от радиаторов центрального отопления: 1. теплоотражающий эффект - полимерная металлизированная пленка отражает до 90% теплового излучения радиаторов, тепловых приборов и т.д., падающего на поверхность экрана; 2. теплоизоляционный эффект -за счет низкого коэффициента теплопроводности изолона, теплопроводность составляет 0.034 Вт/м*К. Предельный температурный интервал эксплуатации теплоотражающего экрана: от -60 до +100 градусов по Цельсию. При эксплуатации экран не выделяет вредных веществ. |