Высокоэффективное гидроизоляционное покрытие проникающего действия ЭЛЕМЕНТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство  гидроизоляционных и антикоррозийных защитных покрытий бетонных и каменных конструкций зданий и сооружений (наружная и внутренняя гидроизоляция фундаментов, гидроизоляция бассейнов, душевых и ванных комнат, санузлов, балконов, лоджий).

Восстановление водонепроницаемости железобетонных конструкций.

Защита бетонных и каменных конструкций от разрушения в зоне переменного уровня воды при циклическом замораживании и оттаивании (чаши градирен; водозаборные, очистные, гидротехнические, мелиоративные сооружения).

Ремонт гидроизоляции зданий в процессе их эксплуатации (подвалы, погреба, овощехранилища, колодцы, емкости, бассейны, тоннели, шахты).

ДОСТОИНСТВА

- полная совместимость с защищаемым материалом (бетоном)

- долговечность (на весь срок службы защищаемой конструкции);

- не боится механических воздействий т.к. водонепроницаемость достигается не только за счет защитной пленки на поверхности бетона, но и путем уплотнения его внутренней структуры;

- способность «самозалечивания» микротрещин;

- наносится на влажную поверхность (не требуется сушить поверхность);

- возможность применения при обратном гидростатическом подпоре и инфильтрации воды через защищаемую конструкцию;

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

- Восстановление эксплуатационных характеристик конструкций в процессе эксплуатации без дорогостоящих работ по их демонтажу и замене.

- Долговечность защитных покрытий позволяет получить экономический эффект от снижения эксплуатационных затрат за счет значительного увеличения межремонтного периода.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Изготовлены на основе минерального сырья.

- Не содержат растворителей.

- Не выделяют испарений.

- Радиоактивно безопасны.

- Разрешены для применения на объектах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

- В результате проникновения химически активных веществ, входящих в состав ЭЛЕМЕНТа, в капиллярно-пористую структуру бетона и проходящих при этом реакций, во внутрипоровой структуре бетона образуются трудно растворимые кристаллические новообразования, герметизирующие поры.

- На поверхности бетона ЭЛЕМЕНТ образует высокопрочное водонепроницаемое защитное покрытие.

ОПИСАНИЕ

Материал «ЭЛЕМЕНТ» представляет собой  сухую смесь портландцемента, фракционированного песка и комплексной химической добавки. Однородный порошок серого цвета без механических примесей. Упакован в четырехслойный полиэтиленированный крафт-мешок весом 25 кг.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТКИ |
| --- |
| ( Водонепроницаемость, не менее. | W 16 1,6 МПа (16 атм) |
| ( Условия эксплуатации | от -40 до +90 °С |
| ( Предел прочности при сжатии, в возрасте 28 суток, не менее. | 60 МПа |
| ( Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток, не менее. | 4,5 МПа |
| ( Морозостойкость, не менее | 300 циклов |
| ( Температура конструкции и окружающей среды при нанесении, не менее | +5 °С |

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Поверхность очищается от штукатурки, краски, грязи, жира, поверхностной пленки цементного камня и пр. вручную металлическими щетками или механизированным способом.

- Стыки конструкций и швы  расшиваются на глубину от 20мм с раскрытием по ширине не менее 20мм. Швы кирпичной кладки, фундаментных блоков расшиваются на глубину не менее 5мм.

- Основное условие: структурно прочная основа, открытие капиллярных пор.

- Поверхность промывается (для удаления продуктов очистки) и тщательно увлажняется обычной водопроводной водой комнатной температуры до полного насыщения (прекращение впитывания воды и удержание капель на поверхности).

ВНИМАНИЕ, Зачистку следует производить как на старых, так и на новых бетонных поверхностях!!!

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

- Для нанесения шпателем гидроизоляционная смесь проникающего действия «ELEMENT» смешивается с водой в количестве 20-22 % от веса смеси (5-5,5л воды на 25кг сухой смеси) и тщательно перемешивается в течение 5 минут до получения однородного, пластичного раствора.

Расход материала 2,5 – 3 кг на 1 м2 при толщине слоя 2 мм. Расход зависит от состояния поверхности.

- Для нанесения кистью гидроизоляционная смесь проникающего действия «ELEMENT» смешивается с водой в количестве 30-33 % от веса смеси (7,5-8,5л воды на 25кг сухой смеси) и тщательно перемешивается в течение 5 минут до получения однородного, пластичного раствора.

Средний расход материала 1,5 кг на 1 м2 для нанесения двух слоев по ровной поверхности..

В процессе работы раствор необходимо периодически перемешивать без добавления воды.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ (рекомендуется при активной инфильтрации воды на поверхности материала):

Подготовленную (очищенную и увлажненную) поверхность огрунтовать раствором «ELEMENT»   кистью из искусственных волокон так, чтобы раствор заполнил все раковины, углубления и неровности.

Сразу после огрунтовки нанести раствор «ELEMENT»  шпателем.  Толщина слоя 2 – 4 мм.

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ (рекомендуется при отсутствии активной инфильтрации воды в момент выполнения работ: Подготовленный раствор наносится кистью из искусственных волокон на насыщенную водой поверхность за 2 раза «крест на крест». Интервал нанесения между слоями не менее 30 минут. Общая толщина слоя должна быть не менее 1мм.

Работать с раствором можно в течение 30-60 минут с момента его приготовления.

### УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ:

В течение первых 24 часов после нанесения раствора необходимо защитить обработанную поверхность от сквозняков, направленного теплового воздействия, прямого воздействия солнечных лучей во избежание появления усадочных трещин.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Работы производить в резиновых перчатках, применять защитные очки; при попадании раствора на слизистую оболочку глаз тщательно промыть их водой.

ООО «Технологии Строительства»

Г.Ставрополь, ул.Селекционная,9

Тел.8(8652)29-83-61

8-918-759-85-84

www.element-mix.ru