СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

"ГИФОБ-ОЧИСТИТЕЛЬ" - водный состав на основе сложных полифункциональных кислот. Предназначен для удаления остатков растворов на цементной и гипсовой основе с поверхностей фасадов из кирпича, камня. Остатков штукатурки, замазок, затирок, бетона. А также удаления высолов, следов ржавчины, мочевого камня.

"ГИФОБ-ОЧИСТИТЕЛЬ" является концентрированным жидким очистителем фасадов на основе органических кислот. Препарат удаляет остатки растворов и другие загрязнения на фасадах зданий, которые представляют собой смесь многих химических соединений - карбонатных, кальциевых, натриевых, сульфатных, калиевых солей, оксидов металлов и других соединений.

Характеристика:

• Прозрачная жидкость;

• Плотность - 1,1-1,12 кг/м3;

• Ph – 3 – 4;

• Массовая доля поверхностно-активных веществ (ПАВ) - не менее 10%

• Содержит кислоту, разрушает нестойкие красители.

Способ применения:

1. Нанести на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой и т.п., методом распыления, с использованием оборудования высокого или низкого давления.

2. Выдержать рабочий раствор на обрабатываемой поверхности в течение 3-30 минут, при необходимости растереть щетками и смыть водой. Использование оборудования высокого давления улучшит качество очистки.

3. При сильных загрязнениях обработку повторить.

Примечания:

1. Оптимальные концентрации рабочего раствора и параметры мойки (температура и время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, типа оборудования и условий мойки (от 1:1 до 1:10).

2. Не допускать попадания концентрата на чувствительные к воздействию кислоты поверхности: хромированные, медные, оцинкованные, эмалированные, мрамор, алюминий, искусственный камень и т.п.

Меры предосторожности:

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать меры предосторожности по обращению с моющими средствами;

- использовать резиновые перчатки.

При работе с концентратом:

- хранить в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- использовать резиновые перчатки и очки.

Осторожно - содержит кислоту!

Расход

Расход состава 0,1 - 0,3 л/м3 в зависимости от степени загрязнения поверхности.

Требования безопасности:

Состав пожаробезопасен, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не содержит токсичных органических растворителей. Работы производить, соблюдая требования безопасности при работе с кислотами. Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. При попадании состава в глаза, слизистые оболочки или на кожу - промыть водой. При необходимости обратится к врачу