Расчет экономии средств по свободно-насыпной плотности (гр/см3).

Экономическое обоснование по качественным характеристикам двух производителей порошковых красок для примера взята  одинаковая «Полиэфирная краска RAL 6002»  с средней толщиной плёнки 80 мкрн.

Проводим сравнительную характеристику реальных рецептур порошковой краски  производителя ЭКО-Колор (Польша)

Удельный вес х на толщину пленки (в микронах) = количество грамм порошка на кв. метр покрытия.

«Полиэфирная гладкая R6002S-HG1» порошковая краска с удельным весом в 1.30 нанесена с толщиной пленки в 80 микрон

1.30 х 80.00 = 104.00 гр порошка на 1 кв. м

Отсюда площадь поверхности, которую можно покрыть 1 кг краски, составляет:

1000гр/104.00 = 9.61 кв. м от 1 кг порошка

95/100 х 9.61 = 9.129 кв. м чистого покрытия, принимая во внимание потери от отходов.

Если порошковая краска стоит 5 € условных денежных единицы за кг, то стоимость затраченной краски составит:

5/9.129 = 0.547 € единицы стоит кв. метр покрытия

1000кг×9.129=9129 кв.м Принимая  во внимание потери можно окрасить порошковой краской «ЭКО-Колор».

Стоимость: 9129кв.м×0.547€=4993.56€

Вывод:

| Производитель | Плотность гр/см3 | Кол-во м2/1тн | Цена за кг (евро) | Цена ~9000м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экоколор | 1.30 | 9129 | 5 | 4923 евро |

Нижняя колонка для другого производителя.

Примечание:

Часто допускается ошибка в расчете обрабатываемой поверхности. Общая площадь поверхности должна включать лицевую и заднюю стороны детали, а при нанесении на одну сторону при расчете должен приниматься во внимание эффект обволакивания.

С уважением, Дмитрий